| УТВЕРЖДЕНЫ Приказом ОАО «Удмуртнефть» от «25» мая 2018 № 412 Введены в действие «25» мая 2018 | УТВЕРЖДЕНЫ Распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от «14» мая 2018 г. № 253 Введены в действие «14» мая 2018 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. КРАНЫ ШАРОВЫЕ

№ П4-06 М-0034

ВЕРСИЯ 2.00

МОСКВА

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

3.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	11

3.1.	НАЗНАЧЕНИЕ	11

3.2.	КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ	11

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	13

4.1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ	13

4.2.	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	15

4.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ	16

4.3.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	16

4.3.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	18

4.3.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ	25

4.3.4.	ТРЕБОВАНИЕ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ КРАНА ШАРОВОГО К ТРУБОПРОВОДУ	30

4.3.5.	ТРЕБОВАНИЯ К КРАНАМ ШАРОВЫМ С МУФТОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ	30

4.3.6.	ТРЕБОВАНИЯ К КРАНАМ ШАРОВЫМ С НИППИЛЬНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ	31

4.3.7.	ТРЕБОВАНИЯ К КРАНАМ ШАРОВЫМ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ	31

4.3.8.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ	32

4.3.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦАМ	33

4.3.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ 
ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	36

4.3.11.	ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ ДЕТАЛЯМ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	37

4.3.12.	ТРЕБОВАНИЯ К КРАНАМ ШАРОВЫМ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ	38

4.3.13.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ КРАНА ШАРОВОГО С КОНЦАМИ 
ПОД ПРИВАРКУ К ТРУБОПРОВОДАМ	38

4.3.14.	ТРЕБОВАНИЯ К ТИПУ УПРАВЛЕНИЯ	39

4.3.15.	ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕНИ «ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ»	44

4.3.16.	ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВОЧНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ	45

4.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ	46

4.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ	48

4.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ	50

4.7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	52

4.8.	ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ	52

4.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ	53

4.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И КОНСЕРВАЦИИ	55

4.11.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА	56

4.11.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	56

4.11.3.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ	57

4.11.4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИВОДАМ	57

5.	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	59

5.1.	СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	59

5.2.	РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	59

5.3.	ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	61

5.4.	ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	61

6.	ССЫЛКИ	62

7.	БИБЛИОГРАФИЯ	71

8.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	72

ПРИЛОЖЕНИЯ	73

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Методические указания устанавливают единые технические требования при проектировании (в части подбора оборудования), поставке (включая изготовление, испытания, приемку, транспортирование) и замене при ремонте кранов шаровых на производственных объектах добычи нефти и газа, переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании.

Методические указания разработаны с целью стандартизации и унификации параметров, обеспечения взаимозаменяемости, повышения качества и надёжности проектируемых кранов шаровых, гарантии соответствия кранов шаровых утвержденным проектным решениям.

Методические указания разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками:

- Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента управления газовыми активами и проектами ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента развития нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтегазохимии ПАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

- дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

задействованными в процессах проектирования, поставки и замены при ремонте кранов шаровых.

Настоящие Методические указания носят рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».

Требования Методических указаний становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы, с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящим Методическим указаниям.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по проектированию, поставке и замене при ремонте кранов шаровых, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящими Методическими указаниями.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящие Методические указания утверждаются, вводятся в действие, изменяются и признаются утратившими силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании распоряжения ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Методические указания вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области проектирования и строительства, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Методические указания являются: Департамент технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы, по согласованию с Департаментом технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть».

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АГРЕССИВНАЯ СРЕДА – среды, обладающие кислотным, основным или окислительным действием и вызывающие разрушение (или ухудшение параметров) материалов и (или) изделий [ГОСТ Р 51801-2001].

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – вид типовой заказной документации, устанавливающий единые требования Компании к различным видам (группам) материально-технических ресурсов, с учетом стандартизации, сокращения вариантности, типоразмеров и обеспечения взаимозаменяемости.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация, изготавливающая продукцию и несущая ответственность за соответствие изделия требованиям технических условий.

запирающий элемент – подвижная часть затвора, связанная с приводом, позволяющая при взаимодействии с седлом осуществлять управление потоком рабочих сред путем изменения проходного сечения и обеспечивать определенную герметичность 
[ГОСТ 24856-2014].

ЗАТВОР – совокупность подвижных и неподвижных элементов задвижки, образующих проходное сечение и соединение, препятствующее протеканию рабочей среды.

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта [Методические указания по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, утвержденные приказом Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221].

КОРПОРАТИВНЫЙ СПРАВОЧНИК МАТЕРИАЛОВ – систематизированный перечень позиций (объектов), объединяемых в одно множество по общему признаку, действующий в рамках периметра Компании.

КРАН – тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ – момент, необходимый для функционирования арматуры – перемещения запирающего или регулирующего элемента, обеспечения заданной степени герметичности затвора, и приложенный к ведущему кинематическому звену.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – продукция производственно-технического назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности. В случае строительного производства к материально-техническим ресурсам относят материалы, изделия, конструкции и оборудование, необходимые для осуществления строительства.

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PN) – наибольшее избыточное давление, выраженное в кгс/см2, при температуре рабочей среды 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 °С [ГОСТ 24856-2014].

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (DN) – параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры [ГОСТ 24856-2014].

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ – служба технического контроля изготовителя или другая служба, персонал или отдельные специалисты, на которых возлагается контроль качества продукции [ГОСТ 8179-98].

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – контрольные испытания арматуры при приемочном контроле [ГОСТ 24856-2014].

ПРОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ – избыточное давление, при котором следует проводить испытание арматуры на прочность и плотность водой при температуре от 5 до 70 °С, если в документации не указаны другие температуры.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ – объекты производственного назначения, непосредственно обеспечивающие выполнение основной производственной деятельности.

РАБОЧАЯ СРЕДА – среда, для управления которой предназначена арматура 
[ГОСТ 24856-2014].

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ – наибольшее избыточное давление, при котором возможна длительная работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре 
[ГОСТ 24856-2014].

СЕДЛО – неподвижный или подвижный элемент затвора, установленный или сформированный в корпусе арматуры [ГОСТ 24856-2014].

сейсмопрочность – свойство арматуры сохранять прочность и герметичность относительно внешней среды во время и после землетрясения [ГОСТ 31901-2013].

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ – свойство арматуры сохранять прочность, герметичность относительно внешней среды и функционирование (работоспособность) вовремя и после землетрясения [ГОСТ 31901-2013].

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА – линейный размер арматуры между наружными торцевыми плоскостями ее присоединительных частей к трубопроводу или оборудованию 
[ГОСТ 24856-2014].

УГЛЕРОДНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ – технологический показатель для оценки склонности металла к появлению холодных трещин, характеризующий свариваемость сталей [ГОСТ 33260-2015].

ШАРОВОЙ КРАН – кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму [ГОСТ 24856-2014].

ШАРОВОЙ КРАН С ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОБКОЙ – шаровой кран, пробка которого фиксируется уплотнительными седлами [ГОСТ 24856-2014].

ШАРОВОЙ КРАН С ПРОБКОЙ В ОПОРАХ – шаровой кран, пробка которого фиксируется цапфами в крышке и корпусе крана [ГОСТ 24856-2014].

ФЛАНЕЦ – элемент арматуры для соединения с трубопроводом или оборудованием, выполненный в виде плоского кольца с уплотнительной поверхностью и с расположенными отверстиями для крепежных деталей [ГОСТ 24856-2014].

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ВОДОРОДНОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ – плоскостное растрескивание, которое происходит в углеродистых и низколегированных сталях, когда атомный водород диффундирует в сталь, а затем химически соединяется, образуя молекулярный водород в узлах ловушках.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – документ в составе заказной документации, устанавливающий технические параметры и другие необходимые требования к серийно выпускаемым оборудованию и изделиям.

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ КРАНА ШАРОВОГО – детали арматуры, разрушение которых может привести к разгерметизации арматуры по отношению к окружающей среде и невозможности функционирования (например, корпус, крышка, крепеж, шпиндель).

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АКП – антикоррозионное покрытие.

ВИК – визуальный и измерительный контроль.

ВР – водородное растрескивание.

ЖК – жидкокристаллический.

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности.

КД – конструкторская документация.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КФК – корпоративный функциональный классификатор.

МКК – межкристаллитная коррозия.

МТР – материально-технические ресурсы.

НД – нормативная документация.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ОТК – отдел технического контроля.

ПАЗ – противоаварийная защита.

ПВК – капиллярный контроль.

ПМ – программа и методика испытаний.

ПП – пневматический привод.

РК – радиационный контроль.

РД – разрешительная документация.

РЭ – руководство по эксплуатации.

СМО – специализированной материаловедческой организации.

СКРН – сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением.

С.К. – сухой контакт.

УЗК – ультразвуковой контроль.

ЭД – эксплуатационная документация.

ЭП – электрический привод.

Сэкв  – углеродный эквивалент.

KCU (KCV) – ударная вязкость, определенная на образце с концентратором вида U (V).

Рпр – давление пробное.

Рр – рабочее давление.

ΔР – максимальный перепад давления на затворе  при открытии.

ζ – коэффициент сопротивления.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - НАЗНАЧЕНИЕ

Краны шаровые предназначены для перекрытия потока рабочей среды.

  - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение и значения температуры окружающего воздуха при хранении, транспортировании, монтаже и эксплуатации крана шарового приведены в Таблице 1.

Краны шаровые должны быть рассчитаны для эксплуатации на открытом воздухе, с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150, с выполнением эксплуатационных параметров при воздействии совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района.

Таблица 1

Климатическое исполнение кранов шаровых

| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, ºС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАБОЧЕЕ |  | ПРЕДЕЛЬНОЕ |  |
|  | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| У | Плюс 40 | Минус 45 | Плюс 45 | Минус 50 |
| УХЛ | Плюс 40 | Минус 60 | Плюс 45 | Минус 70 |

При транспортировании и монтаже кран шаровой должен выдерживать колебания температур окружающего воздуха. Величина изменения температуры окружающего воздуха за 8 часов составляет для климатического исполнения У, УХЛ – 40 °С.

Относительная влажность окружающего воздуха при транспортировании, монтаже и эксплуатации кранов шаровых может достигать 100 % при 25 °С.

По содержанию в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов принять тип атмосферы II – промышленная  Таблица 8 по ГОСТ 15150-69:

Условное обозначение исполнения по сейсмостойкости, значение сейсмичности района размещения по шкале MSK-64 приведены в Таблице 2.

Краны шаровые должны сохранять работоспособность, прочность, герметичность по отношению к внешним воздействиям во время и после сейсмического воздействия до значения (в баллах) включительно, указанного в условном обозначении.

Таблица 2

Значения сейсмической интенсивности

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПОСЕЙСМОСТОЙКОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | ЗНАЧЕНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ, В БАЛЛАХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сейсмичность района размещения, баллов, по шкале сейсмической интенсивности МSK-64 | Несейсмостойкое | С0 | До 6 включительно |
|  | Сейсмостойкое | С | Свыше 6 до 9 включительно |
|  | Повышенной сейсмостойкости | ПС | Свыше 9 до 10 включительно |

Сейсмопрочность крана шарового должна подтверждаться расчетами, выполненными заводом-изготовителем.

Верхнее рабочее значение атмосферного давления – 106,7 кПа, нижнее предельное рабочее значение атмосферного давления – 84,0 кПа по ГОСТ 15150.

Скорость ветра (верхнее значение) – 50 м/с.

В расчетах должно учитываться одновременное воздействие сейсмических ускорений в вертикальном и горизонтальном направлениях, нагрузки, передаваемые от трубопровода, а также расчетное давление и усилие на затворе.

При скоростях ветра, вызывающих колебание крана шарового с частотой, равной частоте собственных колебаний, необходимо проводить поверочный расчет на резонанс, выполняемый заводом-изготовителем.

Расчетные усилия и перемещения при резонансе должны определяться как геометрическая сумма резонансных усилий и перемещений, а также усилий и перемещений от других видов нагрузок и воздействий, включая расчетную ветровую нагрузку.

При выполнении расчетов, значения ответных максимальных амплитуд ускорений по спектрам ответа в горизонтальном направлении должно приниматься в соответствии с рисунком 2А ГОСТ 30546.1-98, линия с 2 % относительным демпфированием.

При проведении испытаний, значения максимальных амплитуд ускорений в горизонтальном направлении на места крепления крана шарового принимают по спектрам воздействий, в соответствии с рисунком 1 ГОСТ 30546.1-98. Значения ускорений в вертикальном направлении должны составлять 0,7 соответствующих значений ускорения в горизонтальном направлении.

При проведении испытаний и расчетов, значения ускорений для 10 баллов по шкале МSK-64 удваивают по сравнению со значениями ускорения для 9 баллов по шкале МSK-64.

Расчетные сейсмические нагрузки на элементы конструкции крана шарового должны определяться умножением эквивалентного расчетного максимального ускорения на инерционные характеристики крана шарового.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Конструкция шарового крана должна обеспечивать:

- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях эксплуатации;

- ремонтопригодность;

- заданную прочность корпуса, в том числе при перепадах давления на затворе, при выполнении функций открытия и закрытия;

- плотность материала корпусных деталей и сварных швов;

- исключение заклинивания запирающего элемента при открывании и закрывании;

- исключение недопустимых ударов при открывании и закрывании.

Подбор крана шарового с оборудованием и деталями, удовлетворяющими требованиям настоящих Методических указаний должен осуществляться в соответствии с условным обозначением раздела 5 настоящих Методических указаний.

Основные параметры и характеристики кранов шаровых представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Основные параметры, характеристики кранов шаровых

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PN, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10); 1,6 (16); 2,0 (20); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10,0 (100); 12,5 (125); 16,0 (160); 20,0 (200); 25,0 (250); 32,0 (320) |
| 2 | DN, мм | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 1000, 1200 |
| 3 | ΔPmax:- |  |
| 3.1. | На запирающем элементе в положении «закрыто» | ΔPmax = Pр |
| 3.2. | На запирающем элементе при открытии крана не должен превышать | ΔPmax = PN для кранов DN 100 ÷ 400; ΔPmax = 2,0 МПа для кранов DN 500 ÷ 1200 |
| 4 | Рпр | В соответствии с Таблицей 1 ГОСТ 356-80 |
| 5 | Коэффициент сопротивления ζ | Не более 0,5 |
| 6 | Тип присоединения к трубопроводу | - Муфтовое присоединение к трубопроводу (М). - Ниппельное присоединение к трубопроводу (Н). - Фланцевое присоединение арматуры и трубопроводов (Ф). - Под приварку к трубопроводу (С) |
| 7 | Привод (тип управления) | - Ручной (маховик или редуктор); - Электрический (необходимые параметры для управления краном шаровым, оснащенным приводом типа ЭП, должны быть указаны в Приложение 1 к настоящим Методическим указаниям.); - Пневматический (необходимые параметры для управления краном шаровым, оснащенным приводом типа ПН, должны быть указаны в Приложение 2 к настоящим Методическим указаниям.). |
| 8 | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходные |
| 9 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | - Умеренный климат. - Умеренный и холодный климат |
| 10 | Герметичность затвора | Класс А по ГОСТ 9544 |
| 11 | Направление подачи рабочей среды | Двухстороннее |
| 12 | Установка | - Подземная. - Надземная |
| 13 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | - 1 - вещества чрезвычайно опасные; - 2 - вещества высокоопасные; - 3 - вещества умеренно опасные; - 4 - вещества малоопасные |

Проектирование и изготовление кранов шаровых должно обеспечивать их эксплуатацию во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ 30852.9, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB и IIC по ГОСТ 30852.11 группой смеси Т1, T2, Т3, Т4, Т5, Т6 по ГОСТ 30852.5, а также согласно гл. 7.3 ПУЭ (издание 7).

К кранам шаровым относятся краны с запирающим элементом, имеющим форму вращения, поворачивающейся вокруг собственной оси.

Запирающим элементом в кране шаровом является пробка (выполненная в виде шара), имеющее сквозное отверстие для прохода рабочей среды.

Кран шаровой включает в себя основные узлы и детали: корпус, запирающий элемент, шпиндель и седла (уплотнительные прокладки, кольца), ответные фланцы (для фланцевого шарового крана).

Краны шаровые для подземной установки эксплуатируются без сооружения колодцев (засыпкой в траншеи).

    - Для сопрягаемых поверхностей подвижных и неподвижных соединений:

- допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 24643;

- неуказанные допуски формы и расположение поверхностей по ГОСТ 30893.2;

- параметры и характеристики шероховатости поверхности по ГОСТ 2789;

- нормальные углы и допуски углов по ГОСТ Р 53441;

- предельные отклонения размеров, с неуказанными допусками по ГОСТ 30893.1.

Основные размеры метрической резьбы - по ГОСТ 24705, профиль – по ГОСТ 9150, допуски посадок с зазором – по ГОСТ 16093, сбеги, недорезы, проточки и фаски – по ГОСТ 10549.

На поверхности резьбы не допускаются вмятины и заусенцы, препятствующие навинчиванию проходного калибра.

Технические требования к винтовым пружинам по ГОСТ Р 50753 и ГОСТ 16118.

Детали крана шарового и приводных устройств, предназначенные для работы во взрывоопасных и пожароопасных зонах, имеющие возможность соударяться в процессе работы, изготавливают из материалов, не допускающих образование искр при ударе.

Положение запирающего элемента крана шарового при эксплуатации: полностью «открыто» или полностью «закрыто».

Краны шаровые по конструктивному исполнению должны относиться к классу ремонтируемых восстанавливаемых изделий, с регламентированной дисциплиной и назначенной продолжительностью эксплуатации. Объем ремонтных работ при техническом обслуживании и ремонте арматуры указывают в РЭ.

Краны шаровые должны иметь возможность выполнения ремонтов, как в полевых, так и в стационарных условиях.

Масса крана шарового должна соответствовать ГОСТ 9702.

Порядок разработки и постановки на производство кранов шаровых должен соответствовать ГОСТ Р 15.301.

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Классификация рабочих сред для кранов шаровых приведена в Таблице 4.

Таблица 4

Классификация рабочих сред

| № П/П | ГРУППА | ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ГОСТ 32569 | РАБОЧАЯ СРЕДА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | А | Вещества с токсичным действием по ГОСТ 12.1.007 |  |
|  |  | а) чрезвычайно опасные вещества класса 1, высокоопасные вещества класса 2 | Бензол, ангидрид серный, концентрированная серная кислота, 10 % и более раствор натрия едкого, моноэтаноламин, водный 30 % раствор метилдиэтаноламина насыщенный, кислая вода, кислый газ, диметилдисульфид, сухой газ висбрекинга, сбросной углеводородный газ, тетрахлорэтилен, морфолин, карбонил никеля |
|  |  | б) умеренно опасные вещества класса 3 | Нефть, углеводородный газ неочищенный, циркулирующий водородосодержащий газ в смеси с сероводородом, этиленгликоль, триэтиленгликоль, толуол, трихлорэтилен, ангидрид сернистый, водный 30% раствор метилдиэтаноламина регенерированный, аммиак жидкий и газообразный |
| 2 | Б | Взрывопожароопасные вещества по ГОСТ 12.1.044 |  |
|  |  | а) горючие газы, в том числе сжиженные углеводородные газы | Горючие газы, в том числе сжиженные углеводородные газы, метан, этан, пропан (пропановая фракция), пропилен (пропан-пропиленовая фракция), бутан, бутилен (бутан–бутиленовая фракция), изобутан (изобутановая фракция), изобутилен, фракция н-бутана, водород, отдувочный газ, конвертированный газ, топливный (углеводородный) газ |
|  |  | б) легковоспламеняющиеся жидкости | Бензин (бензиновая фракция), керосин (керосиновая фракция), дизельное топливо (дизельная фракция), алкилат, изомеризат, нефрас, сольвент, пентан |
|  |  | в) горючие жидкости | Мазут, гудрон, асфальт, битум, крекинг-остаток, вакуумный дистиллят, (вакуумный погон), газойль, флегма |
| 3 | В | Трудногорючие и негорючие вещества по ГОСТ 12.1.044 | Азот, воздух, инертные газы, рассол, растворы щелочей, содержащие основное вещество до 10 %, пар водяной перегретый, пар водяной насыщенный, горячая вода |

Характеристики рабочей среды для кранов шаровых указаны в Таблице 5.

Таблица 5

Характеристики рабочей среды для кранов шаровых

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Температура рабочей среды, оС | От минус 60 до плюс 350 |
|  | Механические примеси, мг/м3 | До 10 |
|  | Размер твердых частиц, мм | До 1 |

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

4.3.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Краны шаровые должны соответствовать требованиям настоящих Методических указаний, ТР ТС 010, ТР ТС 032, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 № 125, ГОСТ 21345, ГОСТ 28343, ГОСТ 9702, ГОСТ 12.2.063, КД.

Конструкция крана шарового должна быть прочной и герметичной по отношению к внешней среде. Пропуск рабочей среды или «потение» через металл и сварные соединения, а также пропуск рабочей среды через места соединений (прокладочные соединения и уплотнения) не допускаются.

Краны шаровые DN 300 и более, должны иметь опорные поверхности для установки на фундамент.

Расчеты на прочность корпусных деталей кранов шаровых должны быть выполнены с учетом максимально допустимых нагрузок от присоединяемых трубопроводов. Расчеты должны выполняться с учетом инженерных методик расчета ГОСТ Р 52857.1, ГОСТ Р 52857.2, ГОСТ Р 52857.3, ГОСТ Р 52857.4, ГОСТ Р 52857.5, ГОСТ Р 52857.6, а также с применением сертифицированного программного обеспечения по расчету деталей кранов шаровых на прочность. Ответственность за выбор методики и программы расчета несет завод-изготовитель.

Силовой расчет должен проводиться при максимальном перепаде давления рабочей среды на запирающем элементе, соответствующий началу открытия крана шарового.

Конструкция проточной части крана шарового – полнопроходная, направление движения рабочей среды – двухстороннее.

При соединении корпусных деталей должны применяться шпильками с гайками. Применение болтов запрещено.

Химический состав металла ответных фланцев, в зависимости от группы прочности, должен соответствовать Таблице 19 настоящих Методических указаний

Конструкция разъемных соединений крана шарового должна обеспечивать взаимозаменяемость сопрягаемых деталей без механической доработки.

Краны шаровые с двухсторонним направлением рабочей среды должны быть работоспособны при максимальном перепаде давления со стороны каждого патрубка.

Исполнение запирающего элемента крана шарового:

- краны с плавающей пробкой, запирающий элемент (шар) поддерживается уплотнительными кольцами;

- краны с запирающим элементом (пробкой) в опорах.

Для других параметров должна применяться конструкция кранов шаровых с пробкой в опорах, кроме случаев, когда завод-изготовитель подтверждает возможность изготовления крана для других параметров с плавающей пробкой и имеет положительный опыт таких поставок в сопоставимых условиях применения.

Корпус крана должен выдерживать усилие растяжения и осевое усилие сжатия (равное расчетному по внутреннему диаметру корпуса крана) без:

- деформации корпуса под нагрузкой и воздействия на свободное движение шара;

- воздействия на уплотнение между запирающим элементом и седлами.

Кран шаровой должен закрываться поворотом шпинделя в направлении по часовой стрелке.

В конструкции крана шарового в крайних положениях запирающего элемента должны быть предусмотрены ограничители поворота затвора, если они не предусмотрены конструкцией привода.

Если кран шаровой подземного исполнения подключаются к системе электрохимической защиты объекта, то электрически заземленные узлы (датчики, блоки конечных выключателей, узлы управления) необходимо гальванически разъединять с кранами шаровыми и трубопроводом, для обеспечения показателя сопротивления растеканию постоянного тока.

4.3.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Материал крана, крепежных деталей с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150 должен приниматься по значению нижней рабочей температуры окружающего воздуха, в соответствии с Таблицей 1 настоящих Методических указаний.

Материалы крана шарового должны соответствовать требованиям ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 005.01, СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 014, СТ ЦКБА 016, КД, настоящим Методическим указаниям. Соответствие применяемого материала должно подтверждаться заводами-изготовителями кранов сертификатами материалов, выполненными в соответствии с НД РФ.

Материалы для изготовления крепежных деталей должны соответствовать требованиям Таблицы 11 ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260, КД, настоящих Методических указаний.

Использование материала, поступившего без сертификатов, для изготовления деталей крана шарового не допускается.

При выборе материалов для изготовления основных и крепежных деталей крана шарового необходимо учитывать заданные условия эксплуатации, согласно ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 052:

- рабочее давление;

- температуру окружающей среды (климатическое исполнение);

- температуру рабочей среды;

- параметры окружающей среды и внешних воздействий;

- парциальное давление H2S;

- химический состав и свойства рабочей среды (коррозионная активность, взрывоопасность; наличие примесей, приводящих к эрозионному износу);

- свойства материала для конкретных требуемых условий эксплуатации и испытаний.

Скорость общей коррозии деталей крана шарового и сварных швов при воздействии рабочей среды и внешних факторов должна быть:

- для металла корпусных деталей – не более 0,5 мм/год;

- для металлов и сплавов деталей с механически обработанными направляющими и уплотнительными поверхностями – не более 0,05 мм/год.

Скорость общей коррозии деталей крана шарового и сварных швов должна определяться в соответствии с Приложением 3 настоящих Методических указаний.

Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей крана шарового в соответствии с Приложением 4 настоящих Методических указаний.

Поковки, штамповки и заготовки из проката, предназначенные для изготовления основных деталей крана шарового, работающей при давлении PN ≥ 10,0 МПа подлежат обязательному контролю УЗК в объеме 100 %, а при PN < 10,0 МПа УЗК проводится по требованию КД.

Металл литых деталей кранов, а также поковок, штамповок необходимо подвергать контролю загрязненности неметаллическими включениями. Наличие неметаллических включений (оксиды, сульфиды, силикаты) определяется методом К или Ш по ГОСТ 1778 от каждой плавки. Фактические результаты контроля загрязненности неметаллическими включениями заносятся в сертификат.

Размер зерна литых деталей крана шарового – не крупнее номера 3 по ГОСТ 5639.

Значение Сэкв для материалов патрубков корпусов крана шарового (ответных фланцев), катушек, предназначенных под приварку к трубопроводу, не должно превышать 0,43 и рассчитывается по формуле:

,			(1)

где:

(Cu) – медь;

(Ni) – никель;

(Сr) – хром,

при расчете (Сэкв) не учитывать, если их суммарное содержание не превышает 0,20 %.

Для углеродистых марок сталей (сталь 10, 20) и низколегированных сталей только с кремнемарганцевой системой легирования (17ГС, 17Г1С, 09Г2С).

(2)

Расчетное значение Сэкв должно указываться на патрубках корпусов крана шарового (ответных фланцев), катушек, предназначенных под приварку к трубопроводу, любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки (например, несмываемой краской), а так же должно указываться в паспорте.

Основные детали крана шарового должны подвергаться термообработке. Требования к термообработке в соответствии с разделом 6 ГОСТ 33260-2015.

После термообработки материалы основных деталей крана шарового должны иметь следующую твердость:

- твердость низкоуглеродистой стали должна быть не более 200 HV10;

- твердость низколегированной стали должна быть не более 240 HV10.

Значения твердости приведены в соответствии с ГОСТ Р 55020. Допускается производить измерение твердости материала корпусных деталей методом Бринелля (НВ) по ГОСТ 9012 шариком 5 мм.

Измерение твердости не должно вести к порче рабочих поверхностей деталей, влияющих на работоспособность изделия. Если измерение твердости невозможно без повреждения рабочих поверхностей, допускается проводить проверку на образце-свидетеле из того же материала, что и детали, прошедшем термическую обработку одновременно с деталью.

Испытание на ударную вязкость металла основных деталей крана шарового производить по ГОСТ 9454 на поперечных образцах типа 11 с V – образным надрезом. Требования к испытаниям и значение  ударной вязкости для корпусных и крепежных деталей, температура испытаний, должны соответствовать в Таблице П.1 ГОСТ 33260-2015.

Твердость уплотнительных поверхностей шара должна быть больше твердости поверхностей седел с разницей твердостей уплотнительных поверхностей шара и седел корпуса не менее 5 НRC.

В случае, если материал седла корпуса крана шарового и контактирующая с ним деталь узла затвора не обеспечивает указанную скорость коррозии и требуемую износостойкость, то в КД на кран, предусмотреть наплавку уплотнительных поверхностей коррозионностойкими и износостойкими сплавами. Технологические указания по наплавке, марка наплавочного материала, контроль качества и нормы оценки качества наплавленных поверхностей должны соответствовать СТ ЦКБА 053.

Контроль наплавленных поверхностей следует проводить до и после механической обработки.

После механической обработки наплавленные поверхности должны быть подвергнуты визуальному, измерительному и ПВК, испытанию твердости, а также, в сборе в изделии, на герметичность.

Контроль качества наплавки капиллярным методом следует производить по ГОСТ 18442, измерение твердости по ГОСТ 9013.

Шпиндель крана шарового должен изготавливаться из стали стойкой к коррозии, с выполнением испытаний по ударной вязкости согласно требованиям настоящих Методических указаний, с пределом текучести не менее 550 МПа.

Материалы крепежных деталей для сборки основных деталей крана шарового должны выбираться с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала собираемых (стыкуемых) между собой деталей. Разница в значениях коэффициентов линейного расширения не должна превышать 10 %.

В соответствии с ГОСТ Р 56001, гайки и шпильки для соединений, работающих под давлением, должны изготавливаться из сталей с разной твердостью так, чтобы твердость гаек была ниже твердости шпилек не менее чем на 15 НВ.

Материалы, применяемые для изготовления сварных соединений арматуры, должны обеспечивать ее надежную работу в течение срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (рабочее давление, минимальная отрицательная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния температуры окружающего воздуха. Допустимое содержание массовых долей ряда химических элементов в основных деталях крана шарового, работающего под давлением, указано в Таблице 6.

Таблица 6

Допустимое содержание массовых долей ряда химических элементов в основных
деталях крана шарового, работающего под давлением

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | СОСТАВ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | ПРИМЕЧАНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Низкоуглеродистая сталь | При содержании в рабочей среде PH2S < 300 Па в газовой фазе | Материалы основных корпусных деталей и деталей узла затвора крана шарового должны соответствовать ГОСТ 33260, без специальных требований к стойкости против СКРН |
|  | Низколегированная сталь |  |  |
| 2 | Низкоуглеродистая сталь | При содержании в рабочей среде РH2S ≥ 300 Па в газовой фазе | Материалы основных корпусных деталей и деталей узла затвора крана шарового для сталей хладостойких стойких к коррозионному растрескиванию должны соответствовать ГОСТ 33260, при условии полного раскисления, модифицирования стали РЗМ, массовая доля получения в стали Al 0,03-0,05 %, S ≤ 0,005 %, P ≤ 0,015 % и проведения термической обработки, включающей полную закалку и отпуск (по режиму завода-изготовителя крана). Вид, способ обработки стали модификаторами и количество, а также режимы окончательной термической обработки корпусных деталей крана шарового указываются в КД завода-изготовителя. Количество модифицирующих элементов должно быть достаточным для сфероидизации большинства сульфидных включений и получения требуемых механических и коррозионных характеристик |
|  | Низколегированная сталь |  |  |

Испытание механических свойств сварных соединений основных деталей крана, проводить по ГОСТ 6996.

Механические свойства сварных соединений основных деталей крана шарового должны отвечать следующим требованиям:

- временное сопротивление разрыву должно быть не ниже минимального значения временного сопротивления разрыву основного металла по стандарту или требованиям для данной марки стали;

- минимальное значение угла изгиба должно быть не менее 120°, при отсутствии трещин или надрывов длиной более 12,5 % его ширины, но не более 3 мм;

- твердость в зоне термического влияния (от 1 до 3 мм от линии сплавления) после сварки низкоуглеродистой стали должна быть не более 250 HV10;

- твердость в зоне термического влияния (от 1 до 3 мм от линии сплавления) после сварки низколегированной стали должна быть не более 275 HV10;

- значения величины ударной вязкости сварных соединений на образцах KCU (канавка в середине шва) по ГОСТ 6996 должны производить при температуре минус 40 и минус 60 ºС, в соответствии с Таблицей 7.

Таблица 7

Значения величины ударной вязкости сварного соединения

| НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, ММ | ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА ОБРАЗЦАХ KCU, НЕ МЕНЕЕ, ДЖ/СМ² (КГС*М/СМ²) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 40°С | ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 60°С |
| 1 | 2 | 3 |
| До 25 включительно | 29,4 (3,0) |  |
| Свыше 25 | 39,2 (4,0) |  |

Стыковые сварные соединения корпусных деталей крана шарового (кольцевые, продольные), и другие сварные соединения, определяющие ее прочность, необходимо подвергать металлографическим исследованиям. Металлографические макро и (или) микроисследования должны проводиться не менее чем на одном образце от каждого контрольного сварного соединения. Металлографические макро и (или) микроисследования должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 10243 и РД 24.200.04.

В случае, если при рассмотрении макрошлифов в контрольном сварном соединении будут обнаружены недопустимые внутренние дефекты, которые должны были быть выявлены радиографическим или УЗК, все сварные соединения, контролируемые данным методом, подлежат повторному испытанию тем же методом неразрушающего контроля в объеме 100 %. При этом повторная проверка качества всех сварных соединений должна осуществляться после калибровки оборудования неразрушающих методов контроля на эталонных образцах.

В случае подтверждения по результатам повторного неразрушающего контроля наличия в сварных соединениях недопустимых дефектов, сварные соединения бракуются.

Допускается пересечение стыковых швов корпуса угловыми швами.

Материалы крана шарового должны соответствовать требованиям настоящих Методических указаний, НД РФ или КД на материалы. Соответствие материалов этим требованиям должно подтверждаться протоколами испытаний завода-изготовителя кранов по методике на соответствующий материал.

Использование материалов, поступивших без сертификатов, для изготовления основных деталей кранов не допускается.

Применение новых материалов, материалов изготовленных из импортных марок материалов или полуфабрикатов зарубежных заводов-изготовителей, может рассматриваться только после предоставления заключения от СМО, которая аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Результаты комплексных испытаний должны оформляться в виде заключения/отчета и являются действительными в течение 3 лет с даты получения их заводом-изготовителем кранов от СМО, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

ТРЕБОВАНИЯ К КОРРОЗИОННЫМ СВОЙСТВАМ.

Взаимодействие факторов окружающей среды и условий эксплуатации оказывают влияние на скорость общей коррозии и коррозионное растрескивание.

Условием, влияющим на агрессивность рабочей среды, являются количественные характеристики РH2S.

В соответствии с Таблицей 2 ГОСТ Р 55990-2014 рабочие среды, содержащие H2S, в зависимости от стойкости оборудования к СКРН, подразделяются на продукты с низким, средним и высоким содержанием H2S.

Рабочие среды с РH2S < 300 Па не вызывают СКРН трубопроводов.

Классификация рабочей среды, в зависимости от содержания агрессивных сред, приведена в Таблице 8.

Таблица 8

Классификация рабочей среды в зависимости от содержания агрессивных сред

| № П/П | КЛАССИФИКАЦИЯ | ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сероводородсодержащие среды (H2S) |  |  |
| 1.1 | Отсутствует | Менее 300 Па – в расчетах корр. агрессивности рабочей среды не учитывается | К0 |
| 1.2 | Низкое | От 300 до 10 000 Па включительно | К1 |
| 1.3 | Среднее | Свыше 10 000 Па до 1 000 000 Па включительно | К2 |
| 1.4 | Высокое | Свыше 1 000 000 Па | К3 |
| 2 | Среды содержащие аммиак (NH3) |  |  |
| 2.1 | Наличие | От 1 000 000 Па включительно | А |

В соответствии с РД 39-0147103-362, при наличии в рабочей среде, содержащей H2S (РH2S > 300 Па), дополнительно агрессивного компонента СО2 > 50 000 Па, степень агрессивного воздействия К возрастает на одну ступень.

При РH2S < 300 Па, и наличии в рабочей среде СО2 с РСО2 > 50 000 Па, испытание на скорость общей коррозии деталей крана шарового и сварных швов должна определяться в соответствии с Приложением 4 настоящих Методических указаний.

Для сред с повышенным содержанием РH2S > 300 Па выбор основных и наплавочных материалов должен производиться по Приложению Б ГОСТ 33260-2015, Приложению В и Таблице 2 СТ ЦКБА 052-2005. Рекомендованный, но не ограниченный перечень материалов основных деталей крана шарового для сред с повышенным содержанием H2S представлен в Таблице 9.

Таблица 9

Рекомендованный, но не ограниченный перечень материалов основных деталей крана шарового сред с повышенным содержанием H2S

| № П/П | ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРАНА ШАРОВОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | От 300 до 10 000 Па включительно | К1 | 20ГМЛ; 09Г2С; 30ХМА; 09Г2СА-А; 09ГСНБЦ; 20ЮЧ; 20КА |
| 2 | Свыше 10 000 Па до 1 000 000 Па включительно | К2 | 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9ТЛ, 10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М3Т; 08Х17Н15М3Т |
| 3 | Свыше 1 000 000 Па | К3 | 06ХН28МДТ; ХН43БМТЮ-ВД; ХН55МБЮ-ВД |

Допускается применение других материалов (в том числе импортных), при соблюдении всех требований ГОСТ Р 53678, ГОСТ Р 53679, СТ ЦКБА 052 и при согласовании со специализированной металловедческой организацией.

Допускается применение других наплавочных материалов (порошковые, ленты и др.) отечественных и импортных, удовлетворяющих по химическому составу и твердости требованиям ГОСТ 10051, СТ ЦКБА 053.

Расчет парциального давления основан на определении концентрации H2S в рабочей среде, в зависимости от проектного (рабочего) давления, должен проводиться в соответствии с настоящими Методическими указаниями:

PH2S =H2S (%)100 х Рр (Па)				(3)

где:

H2S (%) – объемное процентное содержание сероводорода;

Рр (Па)– проектное или рабочее давление.

Для расчета степени коррозионной агрессивности рабочей среды ОГ, необходимо использовать базу данных «Физико-химические свойства транспортируемых сред», расположенную в модуле «Линейка реагентов» информационной системы «Web-Портал «ТИС-Добыча». Параметры для расчета стойкости материала корпуса кранов шаровых, в зависимости от содержания H2S, рассчитываются в соответствии с Приложением 5 настоящих Методических указаний.

Объем контроля и технические требования к материалам основных деталей крана шарового при РH2S > 300 Па:

- испытание для оценки стойкости металла к СКРН, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53678, п. 4.2.15 СТ ЦКБА 052-2008:

- испытательный раствор представляет собой концентрированный раствор с добавлением буфера, в котором содержание PH2S и значение рН в соответствии с Таблицей 10.

Таблица 10

Содержания рН, в зависимости от РH2S для условий испытаний

| № П/П | рН | ТРЕБУЕМОЕ РH2S ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ, КПА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗОНЫ 1 СКРН | УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗОНЫ 2 СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3,5 | – | 1 |
| 2 | 4,0 | 0,3 | – |
| 3 | 4,5 | 1 | 10 |
| 4 | 5,5 | 10 | 100 |
| 5 | 6,5 | 100 | – |

- лабораторные испытания на СКРН для эксплуатации в среде, содержащей H2S должны проводиться в соответствии с Таблицей 11;

Таблица 11

Лабораторные испытания на СКРН для эксплуатации в среде, содержащей H2S

| № П/П | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР | ПРИЛОЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для материалов, предназначенных для эксплуатации в области СКРН 1 (К1) | 5 % NaCl + 0,4 % CH3COONa в дистиллированной воде. PH2S и pH в соответствии с областью СКРН 1 Таблица 11 настоящих Методических указаний и рисунок 1 ГОСТ 53678-2009 | 90 % от фактического предела текучести |
| 2 | Для материалов, предназначенных для эксплуатации в области СКРН 2 (К2) | 5 % NaCl + 0,4 % CH3COONa в дистиллированной воде. PH2S и pH в соответствии с областью СКРН 2 Таблица 11 настоящих Методических указаний и рисунок 1 ГОСТ 53678-2009 | 90 % от фактического предела текучести |
| 3 | Для материалов, предназначенных для эксплуатации в других областях СКРН (К3) | 5 % NaCl + 0,5 % CH3COOH в дистиллированной воде. PH2S и pH в соответствии с Таблицей В.2 ГОСТ 53678-2009 (Среда А) | 80 % от фактического предела текучести |

Примечания:

- положительные результаты испытаний на СКРН для рабочих сред К3, распространяются также на области применения с рабочими средами К2 и К1.

- положительные результаты испытаний на СКРН для рабочих сред К2, распространяются также на область применения с рабочей средой К1.

- в заключении должны быть перечислены все рабочие среды (К), для которых допустимо применение данного материала, в соответствии с примечаниями 1 и 2.

- испытание для оценки стойкости металла к ВР должно соответствовать критериям приемки, каждый коэффициент которых представляет собой максимальное допустимое среднее значение для трех сечений образца при испытании, в соответствии с требованиями п. 4.2.17 СТ ЦКБА 052-2008:

- коэффициент длины трещин (CLR) ≤ 15 %;

- коэффициент толщины трещин (CTR) ≤ 5 %;

- коэффициент чувствительности к растрескиванию (CSR) ≤ 2 %.

Рабочие среды, в зависимости от содержания агрессивных сред К0-К3, А1-А3, даны в условном обозначении раздела 5 настоящих Методических указаний, для подбора заводом-изготовителем материала для изготовления основных деталей корпуса крана.

Поковки и штамповки с уровнем содержания серы менее 0,025 %, а также отливки на стойкость к водородному растрескиванию не испытываются.

Краны шаровые, изготовленные из коррозионностойких материалов, должны обеспечивать работоспособность в средах с заявленной коррозионной активностью, в течение нормативного срока эксплуатации.

4.3.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Перекрытие потока рабочей среды должно происходить при переводе рычага крана шарового в крайнее закрытое положение (без остановки в промежуточных положениях). При этом запирающий элемент (затвор) внутри крана поворачивается вокруг своей оси стороной, в которой нет сквозного отверстия для прохода рабочей среды.

Способ установки запирающего элемента в корпус указан в Приложении 6 настоящих Методических указаний

При установке крана в открытое положение запирающий элемент принимает такое положение, при котором отверстие в запирающий элемент совпадает с осью трубопровода, тем самым, обеспечивая проход рабочей среды.

Эффективный диаметр полнопроходного крана шарового должен иметь круглое проходное сечение в проточной части диаметром не менее установленного в Таблице 12.

Таблица 12

Минимальные диаметры проходного сечения в проточной части полнопроходной арматуры

| № П/П | DN, ММ | МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ПОЛНОПРОХОДНОЙ АРМАТУРЫ, ММ, ДЛЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN≤100 КГС/СМ2 | PN 100 ≤160 КГС/СМ2 | PN 160 ≤ 250 КГС/СМ2 | PN 250 ≤ 320 КГС/СМ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10 | 9 |  |  |  |
| 2 | 15 | 13 |  |  |  |
| 3 | 20 | 19 |  |  |  |
| 4 | 25 | 25 |  |  |  |
| 5 | 32 | 32 |  |  |  |
| 6 | 40 | 38 |  |  |  |
| 7 | 50 | 49 |  |  | 42 |
| 8 | 80 | 74 |  |  | 62 |
| 9 | 100 | 100 |  |  | 87 |
| 10 | 150 | 140 |  | 144 | 131 |
| 11 | 200 | 190 |  | 192 | 179 |
| 12 | 250 | 250 |  | 239 | 223 |
| 13 | 300 | 285 |  | 287 | 265 |
| 14 | 400 | 385 | 373 | 360 | 333 |
| 15 | 500 | 487 | 471 | 454 | 419 |
| 16 | 600 | 589 | 570 | 546 | - |
| 17 | 700 | 684 | 665 | 641 | - |
| 18 | 800 | 779 | 760 | 730 | - |
| 19 | 1000 | 976 | 956 | - | - |
| 20 | 1200 | 1166 | 1149 | - | - |

Примечание: Размеры, не указанные в Таблице 12, а также отсутствующие или отличающиеся от приведенных, должны указываться в КД на краны шаровые.

Конструкция крана шарового должна обеспечивать свободный проход внутритрубных средств очистки, диагностики, герметизации и разделительных устройств.

Не допускается наличие выступающих частей конструкции крана шарового в проходном сечении при установке запирающего элемента крана шарового в положение «открыто».

Краны шаровые с запирающим элементом в опорах должны обеспечивать требуемую герметичность при перепаде давления в закрытом затворе от 0,6 до 1,1 PN (МПа).

Для обеспечения гарантированной герметичности при низких давлениях седло запирающего элемента должно поджиматься к затвору посредством упругих деталей. При высоких перепадах давлениях на запирающем элементе, седло должно обеспечивать герметичность запирающего элемента давлением рабочей среды в трубопроводе.

Конструкция каждого седла должна обеспечивать уплотнение запирающего элемента в двух направлениях потока.

Допускается изготовление седел запирающего элемента для кранов шаровых с плавающей пробкой следующих конструкций:

- седло поджато упругими элементами к затвору и может перемещаться в осевом направлении;

- седло жестко заделано в корпус.

Исполнение затворной части – определяется заводом-изготовителем, исходя из параметров рабочей среды, давления.

Конструкция седла должна обеспечивать достаточную жесткость, чтобы выдерживать напор рабочей среды в момент перекрытия запирающего элемента.

Уплотнение затвора может быть выполнено из материала (полимерного, эластомерного, металлического или другого), удовлетворяющего условиям эксплуатации и наличию мехпримесей, а также обладающего высокой износостойкостью, с учетом срока службы крана шарового «металл–по–металлу», «металл–полимер».

Сферическая поверхность запирающего элемента должна иметь защитное износостойкое покрытие (хромированное, никелированное). Твердость покрытия не ниже 900HV, толщина покрытия:

- ≥ 30 мкм для неагрессивной среды;

- ≥ 75 мкм для агрессивной среды.

Допускаются другие покрытия с твердостью не ниже 900HV, обеспечивающие достаточную защиту от эрозии, коррозии и износостойкость.

Шаровые краны, независимо от величины условного прохода, должны быть снабжены антистатическим устройством. При эксплуатации крана шарового должен обеспечиваться непрерывный контакт между шпинделем и другими металлическими компонентами крана (запирающего элемента и корпуса для DN > 50, между шпинделем и корпусом для DN < 50) для отвода статического электричества во время поворота шпинделя при открывании и закрывании крана шарового.

На шпинделе крана шарового должны быть нанесены метки для определения точного положения запирающего элемента в открытом и закрытом состоянии без разборки крана или трубопровода (указатель положения затвора).

Для подземного исполнения краны шаровые должны поставляться совместно со смонтированным удлинителем шпинделя, который находится внутри цилиндрической колонны.

Длина колонны удлинителя шпинделя (расстояние от фланца корпуса крана шарового до фланца корпуса привода) крана шарового подземного исполнения должна соответствовать:

- для DN 50-500 ≈ 2,0 м;

- для DN 600-1000 ≈ 1,8 м;

- для DN 1200 ≈ 1,6 м.

Для арматуры подземного исполнения расстояние от фланца привода до поверхности земли должно быть от 800 до 1100 мм, при этом максимальная высота рычагов управления должна находиться на высоте не более 1,6 м от поверхности земли.

    - Верхнее подвижное крепление колонны удлинителя шпинделя должно быть менее прочным, чем нижнее и рассчитано на момент, развиваемый приводом, но не превышающий допустимый для крана шарового.

    - Соединение выходного вала привода со шпинделем (шпинделем удлинителем) затвора крана шарового должно быть шпоночное. Для шаровых кранов DN ≤ 100 мм допускаются соединение выходного вала – квадрат, с лысками.

Соединение фланцевого разъема привода с краном шаровым или с колонной удлинителем шпинделя (для кранов подземного исполнения) по ГОСТ Р 55510. Дополнительно производят соединение фланцев при помощи штифтов в соответствии с КД.

Нижнее фланцевое соединение колоны удлинителя шпинделя крана шарового должно быть герметично по отношению к грунтовым водам. Уплотнение фланцевого соединения должно быть в виде неразрезного кольца из эластомера.

В верхней части колонны удлинителя шпинделя должно быть предусмотрено отверстие 
d ≥ 5 мм для проверки отсутствия (наличия) жидкости, а также для вентиляции колонны, исключающее попадание газа в корпус привода или редуктора.

Шпиндель должен иметь конструкцию, чтобы в случае поломки соединения «затвор-шпиндель» никакая часть шпинделя не могла быть удалена из крана шарового под действием внутреннего давления.

Конструкция шпиндельного узла крана шарового должна быть антивыбросовой, с возможностью замены уплотнения при закрытом затворе и наличии давления на действующем трубопроводе.

Крепление шпинделя в корпусе должно исключать его выталкивание давлением при замене уплотнения шпинделя, а также его воздействия на привод.

Узел уплотнения шпинделя у крана шарового DN ≥ 50 при PN ≥ 160 кгс/см2 и DN ≥ 150 при PN ≥ 40 кгс/см2 должен иметь не менее двух уплотнительных элементов и систему ввода герметика между ними.

Конструкция кранов шаровых DN ≥ 100 мм должна включать систему ввода уплотнительной смазки, очистителя и уплотнительного герметика в зону «седло-затвор» для смазки, промывки или восстановления герметичности по затвору.

Подача смазки должна осуществляться через быстроразъемные приспособления (фитинги), обеспечивающие подсоединение набивочного устройства.

На кранах шаровых надземного исполнения DN ≥ 100 мм подачу уплотнительной смазки в седла и сальник шпинделя осуществляют через фитинги, установленные на корпусе крана.

Количество точек подвода смазки в седла крана надземной установки и их рекомендуемое расположение приведено в Таблице 13.

Таблица 13

Количество точек (фитингов) подвода смазки в седла крана шарового надземной установки

| № П/П | DN, ММ | КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК (ФИТИНГОВ) ПОДВОДА СМАЗКИ НА КОРПУСЕ КРАНА В КАЖДОЕ СЕДЛО, ШТ., НЕ МЕНЕЕ | РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ПОДВОДА СМАЗКИ (ПО ЧАСОВОМУ ЦИФЕРБЛАТУ С ОСЬЮ, СОВПАДАЮЩЕЙ С ОСЬЮ ТРУБОПРОВОДА) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | От 100 до 250 | 1 | 1200 |
| 2 | От 300 до 500 включительно | 2 | 300 и 900 |
| 3 | Свыше 500 | 4 | 200, 400, 800 и 1000 или 130, 430, 730 и 1030 |

В кранах шаровых, подземного исполнения, должны быть предусмотрены трубки подачи герметизирующей смазки, выведенные на уровень верхнего фланца колонны.

Количество точек подвода смазки в седла крана подземной установки и их рекомендуемое расположение приведено в Таблице 14.

Таблица 14

Количество точек (фитингов) подвода смазки в седла крана шарового подземной установки

| № П/П | DN, ММ | КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК (ФИТИНГОВ) ПОДВОДА СМАЗКИ НА КОРПУСЕ КРАНА В КАЖДОЕ СЕДЛО, ШТ., НЕ МЕНЕЕ | КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ПОДВОДА СМАЗКИ В ОДНО СЕДЛО | РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ПОДВОДА СМАЗКИ (ПО ЧАСОВОМУ ЦИФЕРБЛАТУ С ОСЬЮ, СОВПАДАЮЩЕЙ С ОСЬЮ ТРУБОПРОВОДА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | От 100 до 250 | 1 | 1 | 1200 |
| 2 | От 300 до 500 включительно | 1 | 2 | 300 и 900 |
| 3 | Свыше 500 | 2 | 4 | 200, 400, 800 и 1000 или 130, 430, 730 и 1030 |

На кранах шаровых подземного исполнения трубки подвода уплотнительной смазки присоединяют к корпусу крана через бобышки при помощи сварки, выполненной на заводе-изготовителе. Трубки подвода уплотнительной смазки в седла должны иметь двойную блокировку обратными клапанами. Один клапан должен находиться в фитинге подсоединения набивочного устройства, второй – в корпусе крана шарового или в бобышке для приварки трубки подвода смазки в корпус крана шарового. На трубопроводе подачи смазки в сальник шпинделя должен быть установлен обратный клапан в фитинге подсоединения набивочного устройства.

Конструкция седел кранов шаровых с пробкой в опорах должна обеспечивать ввод уплотнительной смазки по всему периметру седла, а также должно быть предусмотрено наличие уплотнений, препятствующих проходу уплотнительной смазки между седлом и корпусом крана.

Фитинги для ввода уплотнительной смазки должны иметь конструкцию и единые присоединительные размеры, обеспечивающие быстросъемное подсоединение набивочного устройства. Конструкция фитингов и обратных клапанов не должна препятствовать проходу твердых наполнителей уплотнительных паст. Фитинги закрывают резьбовой травмобезопасной крышкой.

Фитинги и трубки подвода смазок и герметиков, а также седло и шпиндельный узел должны быть рассчитаны на следующие значения давления нагнетания герметика:

- 30 МПа для PN ≤ 6,3 МПа;

- 50 МПа для PN ≤ 10,0 МПа;

- 56 МПа для PN ≤ 16,0 МПа;

- 65 МПа для PN ≤ 25,0 МПа;

- 80 МПа для PN ≤ 32,0 МПа.

Трубопроводы обвязки шаровых кранов, располагаемые вдоль корпуса крана и колонны удлинителя, должны быть закреплены на колонне и закрыты съемными металлическими кожухами, а подземную часть закрывают съемными металлическими кожухами для защиты от механических повреждений, в том числе при осевых перемещениях крана с трубопроводом.

4.3.4.	ТРЕБОВАНИЕ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ КРАНА ШАРОВОГО К ТРУБОПРОВОДУ

Тип присоединения кранов шаровых к трубопроводу:

- муфтовое;

- ниппельное;

- фланцевое;

- с концами под приварку.

Разделка концов присоединительных фланцев, концов под приварку, патрубков должна быть произведена по ГОСТ 16037.

Краны шаровые с концами под приварку, ответные фланцы фланцевых кранов могут изготавливаться с приварными катушками, устанавливаемыми на заводе-изготовителе.

При необходимости монтажа крана шарового на трубопровод с внутренним АКП, поставка осуществляется с катушками, покрытыми изнутри АКП, приваренными к концам под приварку крана или ответным фланцам.

Длина приварных катушек должна быть не менее:

- 250 мм – для кранов шаровых DN ≤ 300;

- 400 мм – для кранов шаровых DN > 300.

4.3.5.	ТРЕБОВАНИЯ К КРАНАМ ШАРОВЫМ С МУФТОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

Строительная длина крана шарового с муфтовым присоединением должна соответствовать ГОСТ 28908.

Рекомендованные для условного обозначения строительные длины кранов шаровых с муфтовым присоединением приведены в Таблице 15.

Таблица 15

Строительные длины кранов шаровых с муфтовым присоединением

| № п/п | PN, (МПа) | строительная длина КРАНА ШАРОВОГО с МУФТОВым присоединением для УСЛОВНого ПРОХОДа DN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ≤ 25,0 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 205 |

Кран шаровой муфтовый может иметь:

- трубную цилиндрическую резьбу по ГОСТ 6357 – обозначение G;

- коническую резьбу по ГОСТ 6211 – обозначение Rc;

- коническую дюймовую резьбу по ГОСТ 6111 – обозначение К.

4.3.6.	ТРЕБОВАНИЯ К КРАНАМ ШАРОВЫМ С НИППИЛЬНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

Строительная длина крана шарового с ниппельным присоединением должна соответствовать ГОСТ 28908.

Рекомендованные для условного обозначения строительные длины кранов шаровых с ниппельным присоединением приведены в Таблице 16.

Таблица 16

Строительные длины кранов шаровых с ниппельным присоединением

| № п/п | PN, (МПа) | строительная длина КРАНА ШАРОВОГО с ниппельным присоединением, для УСЛОВНого ПРОХОДа, DN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ≤ 4,0 | 76 | 70 | 105 | 110 | 120 | 145 | 150 |
| 2 | 6,3 – 16,0 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | - | - |

Кран шаровой ниппельный может иметь:

- трубную цилиндрическую резьбу по ГОСТ 6357 – обозначение G;

- коническую резьбу по ГОСТ 6211 – обозначение Rc;

- коническую дюймовую резьбу по ГОСТ 6111 – обозначение К.

4.3.7.	ТРЕБОВАНИЯ К КРАНАМ ШАРОВЫМ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

Строительная длина крана шарового с фланцевым присоединением должна соответствовать ГОСТ 28908.

Для проектирования строительства, рекомендуется строительные длины кранов шаровых с фланцевым присоединением применять согласно Таблице 17.

Таблица 17

Рекомендованные строительные длины кранов шаровых с фланцевым присоединением

| № п/п | DN, ММ | строительная длина кранов шаровых с фланцевым присоединением L, мм для РN, МПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 1,6 | 2,5 – 4,0 | 6,3 - 10,0 | 12,5 - 16,0 | 20,0 - 32,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 10 | 102 | – | – | – | – |
| 2 | 15 | 108 | 140 | 165 | 230 | – |
| 3 | 20 | 117 | 152 | 190 | 260 | 260 |
| 4 | 25 | 127 | 165 | 216 | 260 | 260 |
| 5 | 32 | 140 | 178 | 229 | 300 | 300 |
| 6 | 40 | 165 | 190 | 241 | 300 | 300 |
| 7 | 50 | 178 | 216 | 292 | 350 | 350 |
| 8 | 65 | 190 | 241 | 330 | 400 | – |
| 9 | 80 | 203 | 283 | 356 | 450 | – |
| 10 | 100 | 229 | 305 | 432 | 520 | – |
| 11 | 150 | 267 | 403 | 559 | 700 | – |
| 12 | 200 | 292 | 502 | 660 | 800 | – |
| 13 | 250 | 330 | 568 | 787 | 900 | – |
| 14 | 300 | 356 | 648 | 838 | 1050 | – |
| 15 | 350 | 381 | 762 | 889 | – | – |
| 16 | 400 | 406 | 838 | 991 | – | – |
| 17 | 450 | 432 | 914 | 1092 | – | – |
| 18 | 500 | 457 | 991 | 1194 | – | – |
| 19 | 600 | 508 | 1143 | 1397 | – | – |
| 20 | 700 | 610 | – | 1549 | – | – |
| 21 | 800 | 660 | – | – | – | – |
| 22 | 1000 | 813 | – | – | – | – |

Допуски на строительные размеры фланцевой арматуры:

- ± 2 мм для кранов шаровых DN ≤ 250;

- ± 3 мм для кранов шаровых DN > 300.

4.3.8.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ

На трубопроводах, транспортирующих вещества групп А и Б технологических объектов I категории взрывоопасности, не применять фланцевые соединения кранов шаровых с соединительным выступом исполнения «В» по ГОСТ 33259, за исключением случаев применения спирально-навитых прокладок с ограничительными кольцами, согласно требований руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утверждённого приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784.

Для фланцев кранов шаровых и присоединяемых ответных фланцев PN от 1,6 МПа 
(16 кгс/см²) до 20,0 МПа (200 кгс/см²), исполнение, размеры уплотнительной поверхности E, F, J и габаритные размеры фланцев должны соответствовать ГОСТ 33259.

Исполнение уплотнительных поверхностей для фланцев PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), 
32,0 МПа (320 кгс/см²) по ГОСТ 28919 с параметрами фланцевого соединения PN 35,0 МПа (350 кгс/см2) тип 1, исполнение 1.

Отклонения от параллельности и перпендикулярности (относительно оси корпуса) уплотнительных (присоединительных) поверхностей фланцев крана шарового должны соответствовать требованиям ГОСТ 21345.

Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев крана шарового и ответных фланцев присоединительных фланцев трубопровода/изделия приведены в Таблице 18.

Таблица 18

Выбор исполнения уплотнительной поверхности фланцев крана шарового
и присоединяемых фланцев трубопровода

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | ИСПОЛНЕНИЕ уплотнительной поверхности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФЛАНЕЦ крана | ФЛАНЕЦ трубопровода/ изделия присоединяемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | До 6,3 (63) для всех сред в соответствии с Таблицей 4 настоящих Методических указаний | Исполнение F (впадина) (тип 21 по ГОСТ 33259) | Исполнение Е (выступ) (тип 11 по ГОСТ 33259) |
| 2 | От 6,3 (63) до 20,0 (200) включительно от DN 50 до DN 200 для всех сред в соответствии с Таблицей 4 настоящих Методических указаний | Исполнение J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения) (тип 21 по ГОСТ 33259) | Исполнение J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения) (тип 11 по ГОСТ 33259) |
| 3 | От 6,3 (63) до 16,0 (160) включительно от DN 250 до DN 400 для всех сред в соответствии с Таблицей 4 настоящих Методических указаний |  |  |
| 4 | Для 6,3 (63) от DN 450 до DN 1200 включительно для всех сред в соответствии с Таблицей 4 настоящих Методических указаний | Исполнение F (впадина) (тип 21 по ГОСТ 33259) | Исполнение Е (выступ) (тип 11 по ГОСТ 33259) |
| 5 | Для 25,0 (250); 32,0 (320) для всех сред в соответствии с Таблицей 4 настоящих Методических указаний | Исполнение уплотнительной поверхности под прокладку восьмиугольного сечения (исполнение 1 для фланцевого соединения типа 1 ГОСТ 28919 для рабочего давления 35 МПа (350 кгс/см²) |  |

Краны шаровые с PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), 32,0 МПа (320 кгс/см²) должны комплектоваться фланцами по ГОСТ 28919 типа 1 исполнения 1 для давления 35 МПа 
(350 кгс/см²).

4.3.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦАМ

Материал ответных фланцев крана шарового выбирается с учетом условий эксплуатации: рабочего давления, температуры и характеристики рабочей и окружающей среды, коррозионных свойств, класса прочности присоединяемого трубопровода и оборудования.

Материалы для изготовления ответных фланцев кранов шаровых должны соответствовать Таблице 11 ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260.

Химический состав металла ответных фланцев, в зависимости от группы прочности, должен соответствовать Таблице 19.

Таблица 19

Химический состав металла ответных фланцев, в зависимости от группы прочности

| КЛАСС ПРОЧНОСТИ |  | МАССОВАЯ ДОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО АНАЛИЗУ ПЛАВКИ И ИЗДЕЛИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ |  |  |  |  |  |  |  | ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ, Н/ММ2 (КГС/ММ2) | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ, Н/ММ2 (КГС/ММ2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 20295 | ГОСТ ISO 3183 | С | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| К42 | L 290 | 0,24 | 0,40 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 412 (42) | 245 (25) |
| К48 | L 360 | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 471 (48) | 295 (30) |
| К50 | L 390 | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 485 (50) | 343 (35) |
| К52 | L 415 | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 510 (52) | 353 (36) |
| К55, К56 | L 450 | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 539 (55) | 372 (38) |
| К60 | L 485 | 0,18 | 0,45 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 588 (60) | 412 (42) |

Для труб групп прочности L290 (К42), L320 (К46), L360 (К48), L390 (К50) массовая доля меди должна быть не более 0,50 %, никеля не более 0,30 %, хрома не более 0,30 %, молибдена не более 0,15 %.

Для труб групп прочности L415 (К52), L450 (К55, К56), L485 (К60) массовая доля меди должна быть не более 0,50 %, никеля не более 1,00 %, хрома не более 0,50 %, молибдена не более 0,50 %.

Суммарное содержание ванадия, титана и ниобия должно быть не более 0,15 %.

В случае использования в качестве модифицирующего элемента кальция, отношение содержания кальция к содержанию серы в стали должно быть не менее 1,0. Общее содержание кальция в стали не более 0,006  %. При использовании нескольких модифицирующих элементов соотношение содержания серы и модифицирующих элементов оговаривается отдельно.

Эквивалент углерода (Сэкв) для труб с массовой долей углерода в стали по анализу изделия, превышающей 0,12 % (Сэкв > 0,12 %), по ГОСТ ISO 3183 определяется по формуле:

(4)

Для труб с массовой долей углерода в стали по анализу изделия, не превышающей 0,12 %, Сэкв (Рсм ≤ 0,12 %) должен быть рассчитан по следующей формуле:

,			(5)

Значение Сэкв для присоединяемых фланцев трубопровода к фланцам крана шарового для климатического исполнения:

- У – не более 0,43 %;

- УХЛ – не более 0,41 %.

Метод и технологию производства присоединяемых ответных фланцев к фланцам крана шарового определяет завод-изготовитель кранов. Рекомендуется изготавливать фланцы стальные приварные встык из поковок, штамповок или бандажных заготовок.

Механические характеристики и химический состав материалов для присоединяемых ответных фланцев к фланцам крана шарового должны быть подтверждены сертификатами завода-изготовителя металла.

Требования к испытаниям и значение ударной вязкости для фланцевых и крепежных деталей, температура испытаний, должны соответствовать разделу 7 ГОСТ 33259-2015.

Испытания на ударный изгиб на образцах предлагаемого материала ответного фланца, присоединяемого к фланцам крана шарового следует проводить с концентратором вида V по ГОСТ 9454. Величина ударной вязкости должна быть не менее 24,5 Дж/см2 
(2,5 кгс*м/см²) при температурах минус 40 °С (для климатического исполнения У) и 
минус 60 °С (для климатического исполнения УХЛ).

Толщина стенки ответных фланцев крана шарового, должна быть не меньше толщины стенки трубы.

Разделку кромок присоединительного конца ответного фланца крана шарового выполнять с учетом требований ГОСТ 16037, ГОСТ 33259 или требований КД завода-изготовителя кранов в зависимости от наружного диаметра и толщины стенки присоединяемого трубопровода.

Наличие на уплотнительных поверхностях присоединяемых ответных фланцев к фланцам крана шарового вмятин, механических повреждений не допускается.

Присоединяемые ответные фланцы крана шарового должны выдерживать испытание давлением на прочность в составе трубопровода или оборудования, присоединительным элементом которого они являются. Давление испытания (пробное давление) – должно соответствовать ГОСТ 356.

Присоединяемые ответные фланцы к фланцам крана шарового должны изготавливаться методами, обеспечивающими соблюдение геометрических размеров и механических свойств, в соответствии с выбранными типами фланцев, группой контроля по Таблице 13 
ГОСТ 33259-2015.

Материалы, применяемые для изготовления ответных фланцев крана шарового, а также покупные изделия должны иметь маркировку, в соответствии с ГОСТ 33259 и сертификат завода-изготовителя. При отсутствии сертификатов на материал ответных фланцев завод-изготовитель должен провести аттестацию материала в СМО лаборатория, которая аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и составить сертификат на них. Использование материалов, поступивших без сертификата, для изготовления ответных фланцев крана шарового не допускается.

Применение присоединяемых ответных фланцев крана шарового, изготовленных из других материалов, в том числе импортных марок материалов или полуфабрикатов зарубежных изготовителей, может рассматриваться только после предоставления согласования от СМО лаборатория, которая аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. От СМО должны быть получены фактические исследования предлагаемых марок материала по химическому составу, по механическим и вязкопластическим свойствам, с подтверждением требований, установленных настоящими Методическими указаниями.

Ответные фланцы с приварными катушками и внутренним заводским АКП должны поставляться только для установки на трубы с внутренним покрытием.

Длина катушки должна приниматься в зависимости от диаметра трубопровода:

- до DN 150 длина катушки 150 мм;

- от DN 200 до DN 250 длина катушки 250 мм;

- от DN 300 длина катушки 300 мм.

Приварные катушки должны соответствовать требованиям раздела. 4.8 ГОСТ 55020-2012.

Требования к АКП, в соответствии с Таблицей 4 ГОСТ 31445-2012.

Показатели качества покрытий при приемо-сдаточных испытаниях ответных фланцев с приварными катушками должны соответствовать одному из вариантов Таблицы 20.

Таблица 20

Показатели качества покрытий при приемо-сдаточных

испытаниях ответных фланцев с приварной катушкой

| № П/П | ВИД ПОКРЫТИЯ | ПАРАМЕТР ПОКРЫТИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТОЛЩИНА, ММ | СПЛОШНОСТЬ, КВ/ММ | АДГЕЗИЯ ПО 20ОС | УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ, ДЖ/ММ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полиуретановое жидкое | 1,50-2,00 | 5,0 | 35 | 12,5 |
| 2 | Эпоксидное порошковое | 0,35 | 5,0 | 35 | 5,0 |
| 3 | Эпоксидное жидкое | 0,35 | 5,0 | 5 | 5,0 |

Шероховатость покрытия не более 13 мкм.

Конец приварной катушки ответного фланца с приварной катушкой для соединения с трубопроводом должен быть не изолирован. Длина неизолированного участка должна составлять (40 ± 10) мм.

4.3.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Прокладки и прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений крана шарового с фланцами присоединяемого трубопровода в целях безопасности выбирать в зависимости от транспортируемой среды и ее рабочих параметров, в соответствии с проектной документацией и НД РФ.

Фланцевые соединения крана шарового с фланцами присоединяемого трубопровода комплектуются:

- прокладками по ГОСТ 15180 для уплотнительной поверхности исполнения «E», «F» по ГОСТ 33259, в соответствии с Таблицей 18 настоящих Методических указаний;

- прокладками овального или восьмиугольного сечения по ГОСТ Р 53561 или 
ОСТ 26-01-42 для уплотнительных поверхностей исполнения «J» по ГОСТ 33259, ГОСТ 28919, в соответствии с Таблицей 18 настоящих Методических указаний.

4.3.11.	ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ ДЕТАЛЯМ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Для соединения фланцев крана шарового и фланцев присоединяемых трубопроводов независимо от величины давления и климатического исполнения, указанных в настоящих Методических указаниях, применять шпильки.

Крепежные детали для соединений фланцев крана шарового и фланцев присоединяемых трубопроводов изготавливать с учетом требований ГОСТ 1759.0, ГОСТ 11447, ГОСТ 10494, ГОСТ 10495, ГОСТ 9.303, ОСТ 26-2043, СТ ЦКБА 012, возможно и по КД.

Технические требования к крепежным деталям по ГОСТ 20700.

Шпильки и гайки следует изготовлять из сортового проката и поковок. Заготовки для крепежных деталей подвергать термической обработке. Изготовление крепежных деталей из кипящей, полуспокойной и автоматной сталей запрещено.

Материалы для изготовления крепежных изделий должны соответствовать Таблице 12 ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 012.

Материалы крепежных деталей должны выбираться с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала присоединительного фланца трубопровода. Разница в значениях коэффициентов линейного расширения не должна превышать 10 %.

Изготовление резьбы накаткой не допускается в следующих случаях:

- на крепеже крана в сероводородном исполнении с PH2S ≥ 0,3 кПа;

- на крепеже, работающем в контакте с коррозионно-активной средой.

Гайки и шпильки для соединений фланцев крана и присоединительных фланцев трубопроводов, работающих под давлением, необходимо изготавливать из сталей с разной твердостью. Твердость гаек должна быть ниже твердости шпилек не менее чем на 15 НВ.

Проверка резьбы шпилек и гаек проводится внешним осмотром, измерением средствами измерений и резьбовыми шаблонами. Не допускается на резьбе крепежных изделий наличие острых выступов металла (заусенец) и забоин. Разрывы ниток резьбы на шпильках и гайках не допускаются.

Материалы, применяемые для изготовления крепежных изделий для соединения фланцев, а также покупные изделия должны иметь маркировку в соответствии с НД РФ и сертификат завода-изготовителя. При отсутствии сертификатов на материал крепежных деталей завод-изготовитель кранов для соединения фланцев должен провести аттестацию материала в СМО лаборатория, которая аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025, и составить сертификат на них. Использование материалов, поступивших без сертификата, для изготовления крепежных изделий для соединения фланцев не допускается.

Применение крепежных деталей, изготовленных из других материалов, в том числе импортных марок материалов или полуфабрикатов зарубежных заводов-изготовителей, может рассматриваться только после предоставления согласования от СМО, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. От СМО должны быть получены фактические исследования предлагаемых марок материала по химическому составу, по механическим и вязкопластическим свойствам, в том числе результаты инструментально-измерительного контроля, с подтверждением требований к крепежным деталям, установленных настоящими Методическими указаниями.

4.3.12.	ТРЕБОВАНИЯ К КРАНАМ ШАРОВЫМ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ

Строительная длина крана шарового должна соответствовать ГОСТ 28908.

Для проектирования строительства, строительные длины кранов шаровых с концами под приварку к трубопроводу рекомендуется применять согласно Таблице 21.

Таблица 21

Рекомендованные для условного обозначения строительные длины крана шарового с концами под приварку к трубопроводу

| № п/п | DN, ММ | СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА КРАНОВ ШАРОВЫХ С концами под приварку к трубопроводу L, ММ ДЛЯ РN, МПА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 1,6 | 2,5 – 4,0 | 6,3 – 10,0 | 12,5 – 16,0 | 20,0 – 32,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 10 | 102 | – | – | – | – |
| 2 | 15 | 108 | 140 | 165 | 230 | – |
| 3 | 20 | 117 | 152 | 190 | 260 | 260 |
| 4 | 25 | 127 | 165 | 216 | 260 | 260 |
| 5 | 32 | 140 | 178 | 229 | 300 | 300 |
| 6 | 40 | 165 | 190 | 241 | 300 | 300 |
| 7 | 50 | 178 | 216 | 292 | 350 | 350 |
| 8 | 65 | 190 | 241 | 330 | 400 | – |
| 9 | 80 | 203 | 283 | 365 | 450 | – |
| 10 | 100 | 229 | 305 | 432 | 520 | – |
| 11 | 150 | 267 | 403 | 559 | 700 | – |
| 12 | 200 | 292 | 502 | 660 | 800 | – |
| 13 | 250 | 330 | 568 | 787 | 900 | – |
| 14 | 300 | 356 | 648 | 838 | 1050 | – |
| 15 | 350 | 381 | 762 | 889 | – | – |
| 16 | 400 | 406 | 838 | 991 | – | – |
| 17 | 450 | 432 | 914 | 1092 | – | – |
| 18 | 500 | 457 | 991 | 1194 | – | – |
| 19 | 600 | 508 | 1143 | 1397 | – | – |
| 20 | 700 | 610 | – | 1549 | – | – |
| 21 | 800 | 660 | – | – | – | – |
| 22 | 1000 | 813 | – | – | – | – |

4.3.13.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ КРАНА ШАРОВОГО С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ К ТРУБОПРОВОДАМ

Концы патрубков корпуса крана шарового, предназначенные для сварного соединения с трубопроводами, должны удовлетворять следующим требованиям:

- толщина свариваемой кромки патрубков крана шарового не должна превышать 
1,5 толщины стенки стыкуемого с ней трубопровода;

- кромки патрубков крана шарового под приварку должны быть подготовлены под размеры присоединяемого трубопровода в заводских условиях и соответствовать ГОСТ 16037;

- отклонения от перпендикулярности, наружного диаметра, допуск на овальность, отклонение от прямолинейности концов патрубков крана шарового должны соответствовать  указанным значениям в Таблице 22.

Таблица 22

Значения отклонений концов патрубков крана шарового под приварку

| DN КРАНА ШАРОВОГО, ММ | ЗНАЧЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ТОРЦА ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАЗУЮЩЕЙ, ММ | ДОПУСК НА ОВАЛЬНОСТЬ В ТОРЦЕВОМ СЕЧЕНИИ (РАЗДЕЛКА КРОМКИ ПОД ПРИВАРКУ), НЕ БОЛЕЕ, ММ | ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА В ТОРЦЕВОМ СЕЧЕНИИ (РАЗДЕЛКА КРОМКИ ПОД ПРИВАРКУ), ММ | ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ КОНЦОВ НА ДЛИНЕ 500ММ, НЕ БОЛЕЕ, ММ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DN 50, DN 80, DN 100 | 1,0 | 1,5* | ±1,5 | 0,5 |
| DN 150, DN 200 | 1,0 | 2,0* |  |  |
| DN 250, DN 300, DN 400 | 1,5 |  |  |  |
| DN 500 | 1,6 | 2,5* | ±2,5 |  |
| DN 600, DN 700, DN 800, DN 1000, DN 1200 | 1,6 | - 1 % – по концам с толщиной стенки менее 20 мм** - 0,8 % – при толщине стенки от 20 мм до 25 мм** - 0,5 % – при толщине стенки более 25 мм** |  |  |

Примечание:* Разность наибольшего и наименьшего диаметров.

Примечание:** Отношение разности между наибольшим и наименьшим диаметрами к номинальному наружному диаметру.

4.3.14.	ТРЕБОВАНИЯ К ТИПУ УПРАВЛЕНИЯ

Для управления кранами шаровыми, в зависимости от типоразмера, применяются следующие типы приводных устройств:

- ручные приводы без механического редуктора – управление рукояткой;

- ручные приводы с механическим редуктором – управление маховиком;

- с ЭП;

- с ПП приводы с кулисным механизмом.

Необходимые параметры для управления крана шарового приводом типа ЭП должны выбираться из списка рядов модификаций ЭП (Приложение 1 настоящих Методических указаний), для управления  типа ПП, из списка рядов модификаций ПП (Приложение 2 настоящих Методических указаний) с занесением обозначения модификации в условное обозначение.

ЭП должны удовлетворять требованиям безопасной работы электрооборудования, в соответствии с требованиями ПУЭ, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и требованиям по взрывозащищенности электрооборудования, установленным в ТР ТС 012.

Приводы должны иметь следующие способы управления:

- ЭП:

- дистанционный;

- местный;

- ручной дублер.

- ПП:

- дистанционный;

- ручной дублер.

Конструкция приводов крана шарового должна обеспечивать:

- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях;

- работоспособность кранов, в том числе достаточное усилие или крутящий момент и удержание запирающего элемента в требуемом положении;

- предотвращение чрезмерных усилий на кран шаровой;

- электрическую (гальваническую) развязку с блоком управления для обеспечения требуемого показателя сопротивления растеканию постоянного тока арматуры подземного исполнения (для ЭП).

    - Приводы и редукторы должны иметь присоединительные размеры к кранам шаровым по ГОСТ Р 55510.

Привод крана шарового должен обеспечивать поворот затвора на 90° и иметь регулируемые механические упоры (ограничители) крайних положений затвора. Ограничители должны выполнять регулировку в пределах от минус 2,5° до плюс 2,5° и быть опломбированы.

Механические редукторы устанавливаются на краны шаровые с DN ≥ 100  PN ≥ 10,0 МПа и DN ≥ 150, PN ≥ 4,0 МПа.

Запрещается в качестве рукояток, маховиков для кранов шаровых использовать полипропилен, полиамид и другие аналогичные материалы.

Размеры рукоятки или маховика должны соответствовать ГОСТ 21752.

Краны шаровые с ручным управлением или ручным дублером закрывают вращением рукоятки арматуры или маховика при ручном дублере по часовой стрелке.

Рукоятка управления у ручных кранов и/или указатель положения у приводных кранов должна располагаться вдоль оси трубопровода, когда кран шаровой открыт и поперёк – когда кран закрыт.

Конструкция ручного привода должна исключать возможность самопроизвольного изменения положения затвора под воздействием давления рабочей среды.

Величина усилия на рукоятке (маховике) ручного привода, ручного дублера не должна превышать значения, указанного в Таблице 3 ГОСТ 12.2.063-2015.

На маховиках должны быть стрелки, указывающие направление вращения на открытие и закрытие крана шарового со следующими условными обозначениями к ним: буквы «О», «З» или «ОТКР», «ЗАКР», соответственно слова «открыто», «закрыто».

На ЭП должна быть предусмотрена возможность отключения автоматического управления при переходе на местное или ручное управление.

В комплект поставки приводов должен входить механический индикатор положения.

    - Механический редуктор должен находиться в герметичном корпусе, внутренние детали должны быть смазаны консистентной смазкой или залиты маслом в зависимости от конструкции.

    - ПП крана шарового должен работать от давления сжатого воздуха КИП.

    - ПП должен обеспечивать открытие и закрытие, при давлении воздуха в диапазоне от 
0,3-0,6 МПа.

    - Все внутренние поверхности цилиндров штоков ПП должны быть износостойким.

    - Сопряженные поверхности поршня с цилиндром и сопряженные поверхности втулки сальника со штоком должны быть выполнены из антифрикционного материала.

    - Конструкция уплотнительных элементов на поршне и в сальнике должна соответствовать максимальному давлению воздуха.

    - Трубная обвязка ПП должна выполняться и монтироваться на приводе в заводских условиях.

    - Трубопроводы пневмосистемы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Соединение трубопроводов должно выполняться при помощи ниппельного соединения или соединения с врезающимся кольцом.

    - Приводы с пневматической системой управления должны иметь устройства регулировки времени перестановки крана и устройства ограничения и регулировки конечных положений запирающего элемента.

    - Газовые полости привода должны находиться под давлением воздуха только во время перестановки затвора, по окончании поворота затвора узел управления должен обеспечить автоматический сброс давления из газовой полости. Сброс давления «отработавшего» воздуха должен осуществляться через специальное устройство, обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала при управлении приводом.

    - Пневмосистема пневмопривода должна включать:

- фильтр – редуктор с манометром;

- электромагнитный клапан с напряжением питания 24 В;

- обжимные фитинги.

    - Электрооборудование поставляемое вместе с ПП должно иметь степень защиты не ниже 
IP 54.

    - В случае применения шарового крана с заданным положением в технологической схеме (нормально-закрытая, нормально-открытая согласно ГОСТ 24856), если это предусмотрено проектом, пневмосистема может также включать пневматический аккумулятор емкостью, достаточной для автономного срабатывания пневмопривода в случаях исчезновения сигнала управления, снижения давления управляющей среды и других, предусмотренных проектом.

    - Электропневматическая система управления должна обеспечить перестановку пневмоприводом затвора крана шарового при дистанционном управлении, а также сигнализировать на пульт управления о положении затвора крана шарового.

    - При дистанционном управлении электрический сигнал должен поступать на один из электропневмоклапанов, соленоид которого откроет клапан, и управляющий воздух поступает в цилиндр привода для перестановки затвора.

    - Требования к электроприводам – по ГОСТ Р 55511.

ЭП крана шарового могут состоять из единого четверть-оборотного ЭП или многооборотного ЭП и четверть-оборотного редуктора.

    - Максимальный крутящий момент ЭП или исполнительного механизма должен быть не менее чем в 2 раза больше, чем расчетный крутящий момент для перемещения запирающего элемента крана шарового.

Номинальные параметры питания ЭП от переменного тока (нейтраль – глухозаземленная):

- частота 50 Гц;

- напряжение: однофазной сети 220 В, трехфазной сети 380 В.

Электрические части ЭП выполненные во взрывозащищенном исполнении не ниже класса 1ExdIIBT3 по ГОСТ Р 30852.0 со степенью защиты оболочки не ниже IP 66 (не ниже IP 55 для приводов, помещенных в герметичном кожухе) по ГОСТ 14254.

Для сборочных единиц и деталей ЭП, требующих в период эксплуатации смазку, предусмотреть устройства доступа для смазки и контроля привода без демонтажа.

ЭП должен иметь кнопки местного управления («Открыть», «Закрыть», «Стоп»), местную световую индикацию состояния (закрыто, открыто, в движении, авария/ошибка) и механический индикатор положения.

Дистанционное управление приводами из системы АСУ ТП или системы телемеханики должно осуществляться с использованием аналоговых сигналов (4-20 мА + HART), дискретных сигналов (тип с.к. 24 В, 220 В, сигналы «Открыть», «Закрыть», «Стоп») и цифровых интерфейсов типа RS-485, IEC 61158-2 со стандартными протоколами обмена Modbus RTU или Foundation Fieldbus.

    - Электроприводы, задействованные в СПАЗ, должны иметь  приоритетный, по отношению к другим сигналам управления,  сигнал для закрытия (открытия) электропривода, независимо от положения переключателя приводом (местный / дистанционный).

ЭП должен быть оснащен внутренней резервной батареей питания для сохранения конфигурации, либо иметь энергонезависимую память.

ЭП опционально укомплектованные ЖК-дисплеями, должны иметь возможность настройки, конфигурации с кнопок местного управления.

Электроприводы должны иметь защиту двигателя от перегрева, от короткого замыкания и неправильного чередования фаз.

ЭП должен иметь наружное АКП, выполненное на заводе-изготовителе.

В случае, если для обеспечения бесперебойной работы ЭП в условиях низких температур окружающего воздуха необходимо применение встроенного электрообогрева, электропитание греющего элемента должно быть обеспечено без использования дополнительных кабелей и кабельных вводов.

ЭП должен быть оснащен внутренней резервной батареей питания для сохранения конфигурации, обеспечения индикации и обновления данных в режиме с отключенным электропитанием.

ЭП должны обеспечивать:

- перемещение запирающего элемента крана шарового с пульта управления;

- блокировку одновременной работы электропривода и ручного дублера;

- остановку запирающего элемента в любом промежуточном положении нажатием кнопки «СТОП»;

- автоматическое отключение электродвигателя концевыми переключателями при достижении запирающего элемента крана шарового крайних положений;

- автоматическое отключение электродвигателя ограничителями момента при достижении заданного момента на выходном органе привода во время хода на закрытие и открытие;

- световую сигнализацию на пульте управления срабатывания ограничителей момента;

- исключение самоперемещение запирающего элемента крана шарового под влиянием среды в трубопроводе и внешних факторов (температура, вибрация, сейсмическое воздействие и т.п.).

ЭП должен выполнять свои функции при параметрах окружающей среды, при которых происходит эксплуатация крана шарового.

ЭП должны иметь два концевых и два путевых переключателя и переключателя двухстороннего ограничителя момента, которые должны обеспечивать выключение электродвигателя и сигнализацию положения «Закрыто», «Открыто», «Авария». ЭП должны иметь возможность регулировки ограничителя момента, концевых и путевых переключателей раздельно как в стороны закрытия, так в стороны открытия.

Должны быть предусмотрены меры, исключающие самопроизвольный повторный запуск электродвигателя и обеспечивающие начало движения запирающего элемента с максимальным моментом привода.

ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ.

Кабельный ввод осуществляет ввод в электрооборудование одного или нескольких электрических и/или оптических кабелей, чтобы обеспечивалась взрывозащита соответствующего вида.

Для обеспечения требуемого вида взрывозащиты кабельные вводы должны быть сертифицированы и иметь уровень взрывозащиты, соответствующий корпусу и блоку электроники электропривода.

Каждый ЭП должен быть укомплектован тремя кабельными вводами и одной заглушкой для неиспользуемого кабельного ввода.

Ввод контрольных кабелей и интерфейсных кабелей для ЭП должен быть выполнен кабельными вводами для небронированного кабеля с фитингом для металлорукава.

Кабельные вводы для ЭП должны обеспечивать уплотнение кабелей следующих диаметров:

- КВ1 – для ввода силового кабеля электропитания электропривода. Диаметр обжимаемого кабеля 15-25 мм.

- КВ 2, КВ3 – для ввода контрольных и интерфейсных кабелей. Диаметр обжимаемого кабеля 6-18 мм.

Электромагнитные клапаны и сигнализаторы конечных положений для ПП должны комплектоваться кабельными вводами с фитингом для металлорукава. Диаметр обжимаемого кабеля 6-18 мм.

4.3.15.	ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕНИ «ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ»

Для быстродействующих кранов шаровых, задействованных в системе ПАЗ, время перемещения запирающего элемента кранов шаровых из положения «открыто/закрыто» не должно превышать 12 секунд.

ЭП и ПП, задействованные в системе ПАЗ, должны иметь сертификаты с уровнем полноты безопасности не ниже SIL2.

Для остальных типов кранов шаровых, где не требуется быстродействие, не задействованных в системе ПАЗ, рекомендуемое время перемещения запирающего элемента кранов шаровых из положения «открыто/закрыто» не должно превышать приведенных в Таблице 23.

Таблица 23

Время перемещения запирающего элемента крана шарового из положения
«открыто/закрыто», в зависимости от величины DN

| Наименнование | ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАПИРАЮЩЕГО элемента (ЗАТВОРА), не более, для DN, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Время перестановки, не более (секунд) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 |

Примечание: Время открытия и закрытия приведено для температуры воздуха 0°С. При других температурах воздуха время может изменяться не более чем на 20 %.

Время перестановки крана при помощи ручного привода или ручного дублера должно соответствовать Таблице 24.

Таблица 24

Время перестановки крана при помощи ручного привода или ручного дублера

| Наименнование | ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАПИРАЮЩЕГО элемента (ЗАТВОРА) , не более, DN, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤100 | 150–400 | 500–700 | 800 | 1000 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Время перестановки, не более (минут) | 1 | 3 | 10 | 13 | 15 | 18 |

Детали подвижных соединений крана шарового должны перемещаться плавно, без рывков и заеданий.

В случае отсутствия напряжения питания завод-изготовитель должен предусмотреть:

- приведение арматуры в заданное положение при отсутствии напряжения питания – 
Да (с указанием положения)/Нет;

- приведение арматуры в заданное положение при отсутствии напряжения управления – Да (с указанием положения)/Нет.

4.3.16.	ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВОЧНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

Установочное положение кранов шаровых на горизонтальном трубопроводе:

- обеспечить положение крана на горизонтальном трубопроводе – стойкой шпинделя вверх;

- допускается отклонение шпинделя крана шарового до 90° от вертикали в любую сторону.

Установочное положение кранов шаровых на вертикальном трубопроводе – любое, при выполнении условий:

- при установке крана шарового на наклонные участки трубопроводов, обеспечить положение верхнего конца шпинделя выше точки пересечения оси шпинделя с осью трубопровода;

- при установке крана шарового с приводом (редуктором) на вертикальные и наклонные участки трубопроводов, предусмотреть дополнительную опору под корпус привода (редуктора) или под бугельный узел крана шарового.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ

Для контроля качества изготовленной продукции завод-изготовитель должен проводить приемо-сдаточные испытания.

Контроль качества кранов шаровых (сборочные единицы и детали), материалов, комплектующих изделий и отдельных операций должны производиться ОТК завода-изготовителя на соответствие требованиям КД, настоящих Методических указаний. Каждый кран шаровой, сборка, деталь предъявляются ОТК. При положительных результатах на детали, сборке, кране шаровом ставиться клеймо ОТК и штамп ОТК с подписью в паспорте крана шарового.

Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм – по ГОСТ 15.311, с учетом требований ГОСТ Р 15.301.

Допускается подтверждать показатели надежности сбором и анализом данных, полученных в процессе эксплуатации. В этом случае методику сбора и анализ данных определяет завод-изготовитель кранов шаровых.

Коэффициент сопротивления ζ должен быть определен расчетом и подтвержден в процессе испытаний опытных образцов.

Испытания на ударный изгиб для сварного соединения проводить на образцах KCU по ГОСТ 6996.

Допускается в процессе испытаний опытных образцов устанавливать коэффициент сопротивления ζ кранов шаровых на основе анализа геометрических размеров проточной части и характеристик подобных конструкций, если вследствие отсутствия испытательных стендов или по другим причинам их экспериментальные значения определить невозможно или нецелесообразно.

Результаты испытаний кранов шаровых оформляют документально, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301 и (или) ГОСТ 15.309.

Приемо-сдаточные испытания проводят с целью контроля соответствия крана шарового требованиям КД, настоящих Методических указаний с учетом требований ГОСТ 15.309 для определения возможности приемки крана шарового в эксплуатацию.

При испытаниях на прочность, плотность и герметичность, арматура должна выдерживаться при установившемся давлении, в течение времени, указанного в Таблице 25.

Таблица 25

Время выдержки под давлением

| № п/п | испытание | испытательная среда/ величина давления | время выдержки арматуры при установившемся давлении перед началом контроля, С, не менее**** |  |  | время контроля (измерения), с, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DN < 100 | ОТ DN 100 ДО DN 300 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | DN > 300 | DN ≤ 100 | DN > 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов | Вода*/Таблица 1 ГОСТ 356-80 или воздух /0,6 МПа** | 120 | 180 | 300 | Время, достаточное для осмотра после выдержки и понижения давления до PN, но не менее 60 |  |
| 2 | Герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных соединений и неподвижных соединений*** | Вода*/1,1 РN или воздух /0,6 МПа** | 60 |  |  | Время, достаточное для осмотра, но не менее 60 |  |
| 3 | Герметичность затвора | Вода*/1,1 РN | 300 |  |  | 60 | 120 |
|  |  | Воздух /0,6 МПа** |  |  |  | 30 | 60 |

Примечание:* Вода водопроводная без примесей температурой от плюс 5 до плюс 40 °С. Допускается добавление ингибитора коррозии (для снижения коррозионного воздействия на внутренние полости крана шарового и испытательный стенд).

Примечание:** Для арматуры, предназначенной для работы на газообразных средах, а также на жидких и газожидкостных средах дополнительно к испытаниям водой.

Примечание:*** Проверка на герметичность уплотнения во фланцевых соединениях и сальникового уплотнений. Пропуск среды через фланцевые соединения и уплотнение сальника не допускается.

Примечание:**** Допускается увеличение времени выдержки при установившемся давлении перед началом контроля.

Испытательные среды: вода – ГОСТ Р 51232, воздух ГОСТ 17433, класс 7.

Результаты приемо-сдаточных испытаний отражаются в протоколе приемо-сдаточных испытаний (по форме 1 Приложения «В» ГОСТ 15.309-98), прилагаемому к паспорту.

Если при приемо-сдаточных испытаниях будет обнаружено несоответствие крана шарового хотя бы по одному пункту ПМ приемо-сдаточных испытаний, то они бракуются до выявления причин возникновения несоответствий и их устранения – в соответствии с ГОСТ 15.309.

Методы контроля и испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 33257, ГОСТ 21345 должны быть внесены в КД.

Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей кранов шаровых приведен в Приложении 4 настоящих Методических указаний.

Результаты испытаний должны оформляться в виде одного или ряда заключений и являются действительными в течение 3 лет с даты получения их заводом-изготовителем от СМО, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

При изготовлении изделий необходимо проводить измерение твердости материала уплотнительных поверхностей запирающего элемента и элементов седла корпуса на соответствие КД.

Измерение твердости уплотнительных кольцевых вставок из эластомеров необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 263 твердомерами с диапазоном измерения 0 - 100 Sh A (единиц по Шору А).

При уплотнении «металл по металлу» измерение твердости материала уплотнительных поверхностей должно проводиться поверенными в установленном порядке твердомерами с диапазоном измерения в пределах 20 - 80 HRC.

Величины пробных давлений устанавливаются в соответствии с ГОСТ 356, указываются на чертежах и в ЭД.

Метод контроля - гидростатический, компрессионным способом по ГОСТ 24054.

Испытания металла крепежных изделий (гаек, шпилек) для корпусных деталей крана шарового должно проводиться на образцах металла по KCV, при этом значения ударной вязкости при всех температурах испытаний должны быть не менее 29,4 Дж/см² 
(3,0 кгс*м/см²).

При испытании воздухом контроль плотности материала деталей и сварных швов проводится пузырьковым методом, способ реализации метода - компрессионный либо обмыливанием по ГОСТ 24054.

Испытания на герметичность сальниковых уплотнений, мест разъемных соединений и верхнего уплотнения проводят водой или воздухом. Давление испытаний – 1,1PN.

При испытании сальникового уплотнения производится перекрытие затвора на весь рабочий ход. Если это невозможно, то перед испытанием необходимо выполнить перестановку затвора не менее чем на 1 полный цикл.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

Количественные значения показателей надежности и назначенных показателей безопасности должны быть указаны в Таблице 26.

Таблица 26

Количественные значения показателей надежности и показателей безопасности

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |  | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Назначенный срок службы, лет |  | 20 |
| 2 | Назначенный ресурс, циклов | Для кранов шаровых DN≤ 250 | Не менее 4000 |
|  |  | Для кранов шаровых DN 300÷1000 | Не менее 2000 |
|  |  | Для кранов шаровых DN DN≥1200 | Не менее 500 |
| 3 | Ресурс до списания, часов |  | Не менее 175 000 |
| 4 | Вероятность безотказной работы по отношению к критическому отказу «невыполнение функции «закрытие» в течение назначенного ресурса |  | Не менее 0,998 |
| 5 | Коэффициент оперативной готовности по критическому отказу «невыполнение функции закрытие» в течение ресурса |  | Не менее 0,99998 |

Показатели надежности и показатели безопасности изделий необходимо обеспечить на этапе проектирования:

- правильным выбором материалов основных деталей, отвечающих требованиям условий эксплуатации (параметрам и характеристикам рабочей и окружающей среды, внешним воздействиям) и уплотнительных элементов, обеспечивающих герметичность затвора относительно внешней среды;

- использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов;

      - расчетом на прочность основных элементов конструкции с обеспечением запасов прочности с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок от трубопровода.

Показатели надежности и показатели безопасности в процессе изготовления обеспечить стабильным технологическим процессом изготовления и системой контроля, с подтверждениями всеми видами испытаний.

Гарантийная наработка – не менее 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Назначенный ресурс в циклах подтверждать при приемочных испытаниях.

Завод-изготовитель гарантирует поставку кранов шаровых новых и не бывших в употреблении.

Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие кранов шаровых требованиям настоящих Методических указаний, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода крана шарового в эксплуатацию и 36 месяцев с даты поставки.

Завод-изготовитель должен гарантировать возможность проведения гидравлических испытаний крана шарового совместно с примыкающими трубопроводами на прочность и плотность давлением не выше Рпр, указанного в ГОСТ 356, с выдержкой в течение 24 часов и на герметичность давлением не выше PN, с выдержкой в течение 12 часов.

Завод-изготовитель должен гарантировать возможность проведения пневматических испытаний кранов шаровых совместно с примыкающими трубопроводами на прочность давлением выше PN на 10 % с выдержкой в течение 24 часов и на герметичность давлением не выше PN с выдержкой в течение 12 часов при температуре окружающей среды до минус 40 °С.

Гарантийный срок эксплуатации электропривода – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и 72 месяца с даты поставки.

При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы, составленным Заказчиком, завод-изготовитель должен устранить обнаруженные дефекты или заменить оборудование / изделие / элемент конструкции или полностью изделие.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Краны шаровые должны иметь наружное АКП, выполненное в заводских условиях.

Нанесение АКП на наружные поверхности основных корпусных узлов и деталей крана шарового производится в соответствии с требованиями Технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» 
№ П2-05 ТИ-0002.

После нанесения системы АКП на кран шаровой проводится ее контроль по ПМ лакокрасочных покрытий на соответствие техническим требованиям Технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» 
№ П2-05 ТИ-0002.

Допустимые системы наружного АКП крана шарового для категории коррозионной активности – С4 (высокая) сроком службы покрытия не менее 20 лет.

Наружное АКП на кран шаровой, основные детали которой, изготовлены из аустенитных (нержавеющих) сплавов, не наносить.

Концевые участки патрубков корпуса крана шарового под приварку к трубопроводу должны быть свободными от защитного покрытия.

Длина концевых участков патрубков корпуса крана шарового без покрытия должна составлять 100 ± 50 мм.

Концевые участки покрытия должны иметь плавный переход к металлической поверхности.

Угол скоса покрытия к металлической поверхности патрубка крана шарового не более 30 о.

Покрытие крана шарового должно выдерживать обработку паром (пропарку) от отложений без повреждения покрытия в течение 20 мин. при температуре пара не более 160 оС и давлении пара не более 0,4 МПа.

Маркировка крана шарового должна быть выполнена согласно требованиям настоящих Методических указаний и ГОСТ 4666.

Маркировка должна быть расположена на лицевой стороне корпуса крана шарового на видном месте (допускается наносить маркировку на верхнем фланце крышки) и на металлической табличке из коррозионностойкой стали или цветных металлов и их сплавов.

Способ нанесения маркировки на корпусе крана шарового для литых, литосварных и литоштампосварных корпусов – литьем или ударным способом.

Табличка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 12971. Табличка должна быть размещена на видном месте. Для кранов шаровых не подлежащих теплоизоляции, табличка должна крепиться на стойке. Для кранов шаровых, подлежащих теплоизоляции, табличка должна крепиться к стойке на приварной скобе, планке или кронштейне, размеры (габариты) которых должны обеспечивать доступ к табличке после нанесения теплоизоляции.

Содержание маркировки для кранов шаровых на корпусе и на табличке приведены в Таблице 27.

Таблица 27

Содержание маркировки для кранов шаровых на корпусе и на табличке

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МЕСТО НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОРПУС | ТАБЛИЧКА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование или товарный знак завода-изготовителя | + | + |
| 2 | Знак обращения на рынке | – | + |
| 3 | Диаметр номинальный DN | + | + |
| 4 | Давление номинальное PN (в кгс/см², без указания размерности и в скобках в МПа с указанием размерности) | + | + |
| 5 | Предельное рабочее давление при минимальных и максимальных рабочих температурах | – | + |
| 6 | Климатическое исполнение и категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150 | + | + |
| 7 | Марка или условное обозначение материала корпуса | + | – |
| 8 | Марка или условное обозначение материала концов под приварку* | + | + |
| 9 | Фактическое значение Сэкв материала патрубков (и/или переходных колец) должно быть нанесено на внутренней поверхности патрубков корпуса (и/или переходных колец) на расстоянии 30 - 50 мм от торца по внутреннему диаметру несмываемой краской | + | – |
| 10 | Минимальный предел текучести и минимальная толщина стенки | + | - |
| 11 | Заводской номер и год изготовления | + | + |
| 12 | Масса, кг | + | – |
| 13 | Клеймо ОТК | + | – |
| 14 | Обозначение крана шарового в соответствии с подразделом 5.3. настоящих Методических указаний | + | + |

Примечание: *Маркируется на концах под приварку или на табличке.

Табличка из нержавеющей стали или цветных металлов с маркировкой должна крепиться на лицевую сторону фланца корпуса крана шарового.

На рукоятке, маховиках управления арматурой должны быть стрелки, указывающие направление вращения на открытие и закрытие, и буквы «О», «З» или слова «ОТКР», «ЗАКР».

На кранах шаровых должна быть маркировка положения (указатели положения) затвора.

Содержание, расположение, способы выполнения и конструктивные элементы маркировки приводных устройств указывают в КД на приводное устройство.

Содержание маркировки для привода на корпусе и на табличке (из коррозионностойкой стали или цветных металлов и их сплавов):

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;

- типовое обозначение привода;

- заводской номер и год изготовления;

- максимальный момент на выходном валу;

- напряжение;

- потребляемая мощность;

- число оборотов в минуту;

- категория взрывозащиты;

- температурный класс или климатическое исполнение по ГОСТ 15150;

- масса, кг;

- клеймо ОТК.

Обязательные знаки маркировки выполняются в соответствии с ГОСТ 4666, для кранов шаровых предназначенных для эксплуатации в сероводородсодержащих средах, должна быть нанесена маркировка «H2S».

Крепёжные изделия нормированной прочности должны иметь маркировку с указанием их группы прочности, выполненную согласно требованиям ГОСТ 1759.0, ГОСТ 11447, ГОСТ 10495.

Маркировка транспортной тары должна осуществляться по ГОСТ 14192.

Завод-изготовитель кранов шаровых может вводить дополнительную маркировку по ГОСТ 4666 и другие знаки, если это не противоречит настоящим Методическим указаниям.

Опознавательная окраска крана шарового должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 4666.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В объем технических услуг завода-изготовителя входит изготовление (включая проектирование) испытание и поставка крана шарового в составе комплекта.

  - ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

В комплект поставки крана шарового должны входить:

- полностью собранный кран шаровой стальной со всеми деталями, узлами и комплектующими изделиями в соответствии со спецификацией;

- комплект ответных фланцев с крепежными изделиями и прокладками (для крана шарового стального с фланцевым присоединением к трубопроводу), данный комплект должен быть присоединен к крану шаровому стальному;

- комплект ЗИП (комплект деталей и узлов на период гарантийного срока эксплуатации).

  - ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

В сопроводительной документации завод-изготовитель в обязательном порядке должен изложить порядок и способ утилизации оборудования после утраты ими потребительских свойств, включая упаковку в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Перечень технической документации и сроки ее предоставления заводом-изготовителем кранов шаровых приведены в Таблице 28.

Сроки предоставления технической документации считать в календарных днях, с даты заключения договора поставки крана шарового заводом-изготовителем.

Таблица 28

Перечень технической документации и сроки ее предоставления

| № п/п | КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | КД | - технические характеристики крана шарового с показателями, указанными в Таблице 3 настоящих Методических указаний; - сметы, учитывающие все затраты на поставляемое оборудование (в соответствии со спецификацией изделий и материалов); - габаритные чертежи крана шарового; - чертеж поперечного сечения арматуры с указанием материального и конструктивного исполнения - спецификации на все виды оборудования, изделий и материалов крана шарового; - схемы соединений и подключений внешних проводок; - схемы сборки привода, технические характеристики; - схемы опор крана шарового | Не более 14 календарных дней |
|  |  | - сметы, учитывающие все затраты на поставляемое оборудование (в соответствии со спецификацией изделий и материалов) | Не более 30 календарных дней |
|  | ЭД | Паспорт и РЭ на краны шаровые должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.601. Требования к паспорту: - Паспорт должен быть издан типографским способом. Формат паспорта – 210х297 мм. Импортное оборудование и инструмент должны иметь техническую документацию завода-изготовителя, в том числе и на русском языке, согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённым приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101. Паспорт должен содержать: - гарантия завода-изготовителя; - протокол (акт) приемо-сдаточных испытаний; - штамп ОТК. Требования к РЭ: РЭ должно содержать следующие разделы: - описание и работа; - использование по назначению; - техническое обслуживание; - ремонт; - хранение; - транспортирование; - утилизация. В сопроводительной документации завод-изготовитель в обязательном порядке должен изложить порядок и способ утилизации оборудования после утраты им потребительских свойств, включая упаковку в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - сборочный чертеж крана шарового, чертежи на детали и сборочные единицы и спецификации оборудования; - перечень присоединительных элементов с паспортами на изделия в границах рамы; - количество требуемого смазочного материала и его характеристики. В паспорт на краны шаровые, предназначенные для эксплуатации в сероводородных средах, должны быть обязательно занесены результаты испытаний на стойкость к СКРН и HIC | В день поставки оборудования |
|  | РД | - сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 010; - сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 012 (в случае комплектования крана шарового электрооборудованием для размещения во взрывоопасной зоне); - сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 032; - сертификаты качества применяемых материалов (конструкционных и сварочных), включая их химический состав и механические свойства; - для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию РФ, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые РД, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, завод-изготовитель данного оборудования гарантирует предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию; Поставляемое оборудование зарубежных заводов-изготовителей: - должно соответствовать НД РФ, настоящим Методическим указаниям; - должно содержать перечень импортных составляющих/комплектующих, изделий с указанием страны происхождения по каждой импортной позиции | В день поставки оборудования |

  - ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И КОНСЕРВАЦИИ

Конструкция кранов шаровых должна позволять проводить транспортирования любым видом транспорта и на любые расстояния, при этом должны быть исключены их повреждение или повреждение транспортной тары.

Краны шаровые должны быть уложены в деревянные упаковочные ящики или на транспортные щиты (поддоны) и отгружаться:

- DN < 1000 в сборе;

- DN ≥ 1000 привод и колонна шпинделя-удлинителя отдельно от узла крана шарового, при этом они должны иметь маркировку, позволяющую провести сборку и монтаж.

Завод-изготовитель должен обеспечить крепление кранов шаровых в упаковочные ящики или на транспортные щиты (поддоны), а также крепление на транспортном средстве, исключающее возможность механических повреждений и загрязнений внутренних поверхностей кранов шаровых и концов патрубков, обработанных под приварку к трубопроводу.

Прокладки овального и восьмиугольного сечения в период хранения и транспортирования должны быть завернуты в антикоррозионный материал и уложены в тару.

При транспортировании проходные отверстия патрубков должны быть закрыты заглушками.

Привод крана шарового должен транспортироваться в таре завода изготовителя привода или таре завода-изготовителя крана шарового.

Для кранов шаровых массой более 16 кг необходимо указывать места строповки.

Конструкция элементов на кране шаровом должна обеспечивать возможность подъема крана шарового с приводом, для строповки, с помощью грузозахватных устройств.

Конструкционное исполнение и расположение элементов для строповки крана шарового с помощью грузозахватных устройств выполнять согласно КД.

Для сохранения наружного АКП крана шарового при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ предусмотреть конструкцию элементов для строповки и схему их расположения на кране, для исключения контакта строповых тросов с наружными поверхностями и средством управления крана шарового.

Упаковка должна обеспечивать сохранность кранов шаровых при транспортировании и хранении.

При подготовке кранов шаровых к упаковыванию должно быть соблюдено следующее:

      - затвор должен быть установлен в положение «Открыто»;

- поверхности кранов шаровых, не имеющие защитное АКП, подвергнутое временной антикоррозионной защите по ГОСТ 9.014: вариант защиты ВЗ-4 или ВЗ-8, вариант внутренней упаковки ВУ-0;

      - детали крепежа и неокрашиваемые поверхности крана шарового, патрубков, ответных фланцев консервируются смазкой К-17 по ГОСТ 10877, либо аналог;

      - патрубки крана шарового (а также бугельный узел при поставке без привода или со снятым приводом) должны быть защищены заглушками, предохраняющими полости от загрязнения, попадания влаги и защищающими кромки от повреждения;

      - ящики для кранов шаровых должны соответствовать ГОСТ 10198 и ГОСТ 5959;

      - при использовании деревянной тары внутренняя упаковка должна быть по ГОСТ 9.014.

Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к крану шаровому, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм по ГОСТ 10354. Швы пакета свариваются (заклеиваются).

Сопроводительная техническая документация должна размещаться непосредственно в том ящике, куда упаковано данное изделие, при этом на ящик должна быть нанесена надпись «Документация находится здесь». В случае транспортирования крана шарового без тары, документация должна размещаться в проходной части корпуса крана шарового.

Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации крана шарового без их разборки.

Консервация должна обеспечить срок хранения крана шарового в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. По истечении 36 месяцев при необходимости производить переконсервацию с отметкой в паспорте.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

4.11.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования по охране труда и промышленной безопасности предусмотреть в соответствии с ГОСТ 12.2.063, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, настоящими Методическими указаниями.

Требования промышленной и экологической безопасности, должны быть обеспечены:

- подбором материалов для основных сборочных единиц, деталей и элементов кранов шаровых, работающих под давлением, с учетом рабочих параметров рабочей среды и условий эксплуатации;

- проведением расчетов на прочность основных элементов кранов шаровых, с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок, передаваемых от трубопровода;

- герметичностью по отношению к окружающей среде;

- проведением расчетов на сопротивление хрупкому разрушению для возможности опрессовки воздухом давлением 1,1 PN при температуре минус 40 °С;

- утилизацией деталей, вышедших из строя или отработавших ресурс, предварительно отпаренных специализированными предприятиями, имеющими лицензию на обращение с опасными отходами, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Кран шаровой не должен являться источником шума, вибрации, ультразвуковых колебаний. Требования безопасности в части вибрации в соответствии с ГОСТ 12.1.012.

Содержание вредных веществ возле разъемных соединений кранов шаровых не должно превышать норму для класса опасности 3 по ГОСТ 12.1.007. Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна превышать предельно допустимые значения, предусмотренные ГН 2.2.5.1313.

4.11.3.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009, ТР ТС 010.

В РЭ должны быть оговорены требования, обеспечивающие безопасность при транспортировании и хранении кранов шаровых:

- транспортирование и хранение кранов шаровых должно производиться с учетом всех требований по безопасности, предусмотренных КД;

- после истечения установленного срока хранения, краны шаровые должны быть подвергнуты переконсервации, а в случае планируемого применения по назначению - техническому диагностированию и испытаниям на работоспособность и герметичность;

- транспортирование кранов шаровых должно производиться в соответствии с правилами, действующими на конкретных видах транспорта;

- погрузка, разгрузка, транспортирование и складирование кранов шаровых должны производиться аттестованным персоналом с соблюдением требований безопасности при выполнении данных работ.

Материалы и вещества, применяемые для упаковки и консервации, должны быть безопасными для людей и окружающей среды.

4.11.4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИВОДАМ

Привод, как механическая или электромеханическая система,  предназначен для приведения в требуемое рабочее положение запорного органа крана шарового, должен соответствовать требованиям безопасности:

- электропривод – требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р 51317.2.4;

- редуктор как механическая система – требованиям ГОСТ 31592.

Для приводов арматуры должен быть предусмотрен ручной дублер.

ЭП, устанавливаемые на краны шаровые, должны иметь устройство для подключения заземления в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.

- УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- 5.1.	СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения крана шарового разработана на основании требований настоящих Методических указаний и приведена в Таблице 29.

Таблица 29

Схема условного обозначения крана шарового

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Вид МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PN, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения к трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация рабочей среды в зависимости от содержания сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмостойкое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2.	РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Таблице 30 приведена расшифровка условного обозначения крана шарового.

Таблица 30

Расшифровка условного обозначения крана шарового

| № п/п | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид МТР | КШ | Кран шаровой |
| 2 | DN, мм | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 1000, 1200 | Номинальный диаметр |
| 3 | PN, кгс/см² | 10, 16, 20, 25, 40, 63, 100, 125, 160, 200, 250, 320 | Номинальное давление |
| 4 | Место установки | П | Подземная |
|  |  | Н | Надземная |
| 5 | Тип присоединения к трубопроводу | Ф | Фланцевое с ответными фланцами под приварку к трубопроводу, прокладками и крепежом |
|  |  | С | С концами под приварку |
|  |  | МG | Муфтовый c G – трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357 |
|  |  | MRc | Rc – конической резьбой по ГОСТ 6211 |
|  |  | MK | К – конической дюймовой резьбой по ГОСТ 6111 |
|  |  | НG | Ниппельный c G – трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357 |
|  |  | НRc | Rc – конической резьбой по ГОСТ 6211 |
|  |  | НK | К – конической дюймовой резьбой по ГОСТ 6111 |
| 6 | Классификация рабочей среды в зависимости от содержания сероводорода | К0 | Отсутствует (РH2S < 300 Па) |
|  |  | К1 | РH2S от 300 до 10 000 Па включительно |
|  |  | К2 | РH2S свыше 10 000 Па до 1 000 000 Па включительно |
|  |  | К3 | РH2S > 1 000 000 Па |
|  |  | А | От 1 000 000 включительно |
| 7 | Значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм | 2 ÷ 34 | Число, обозначающее толщину стенки присоединяемого трубопровода, мм. Примечание: для муфтовых кранов шаровых в условное обозначение не включается |
| 8 | Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2 | К42, К46, К48, К50, К52, К55, К60 | Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности должен соответствовать Таблице 19 настоящих Методических указаний Примечание: для муфтовых кранов шаровых в условное обозначение не включается |
| 9 | Тип привода | Р | Ручной |
|  |  | ЭПХХХ | Стандартный электропривод со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 23, и с обозначением модификации в соответствии с Приложением 1 настоящих Методических указаний |
|  |  | ЭБХХХ | Быстродействующий электропривод, с обозначением модификации в соответствии с Приложением 1 настоящих Методических указаний |
|  |  | ППХХХ | Стандартный пневмопривод со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 23, и с обозначением модификации в соответствии с Приложением 2 настоящих Методических указаний |
|  |  | ПБХХХ | Быстродействующий пневмопривод с обозначением модификации в соответствии с Приложением 2 настоящих Методических указаний |
| 10 | Характеристика рабочей среды | О | Опасная (среда групп А, Б, в соответствии с Таблицей 4 настоящих Методических указаний) |
|  |  | Н | Не опасная (среда группы В в соответствии с Таблицей 4 настоящих Методических указаний) |
| 11 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 с категорией размещения 1 | 1 | Умеренный и холодный климат |
|  |  | 2 | Умеренный климат |
| 12 | Сейсмостойкое исполнение | 1 | Несейсмостойкое |
|  |  | 2 | Сейсмостойкое |
|  |  | 3 | Повышенной сейсмостойкости |

## 5.3.	ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- КШ250*16НФК1-6К52ЭПБГ1-О-1-2

КШ – кран шаровой, 250 – номинальный диаметр, мм; 16 – номинальное давление, кгс/см²; Н – надземная установка; Ф – фланцевое с ответными фланцами под приварку к трубопроводу; К1 – классификация рабочей среды в зависимости от содержания сероводорода; 6 – значение толщины стенки присоединяемого трубопровода; К52 – класс прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2; ЭПБГ1 – стандартный электропривод, взрывозащита Exd, пылевлагозащита не ниже IP65, напряжение питание 220 В, сигнал состояния 24 с.к., сигнал управления 220 В, протокол передачи Fieldbas, блок расположен на электроприводе, кабельный ввод для бронированного кабеля; О – характеристика рабочей среды (опасная); 
1 – климатическое исполнение; 2 – сейсмичность района размещения.

## 5.4.	ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения крана шарового должна применяться при формировании унифицированного обозначения МТР в проектной документации.

Условное обозначение, заданное в настоящих Методических указаниях, рекомендуется применять также для формирования аналитических материалов для нужд планирования развития Системы типового проектирования Компании, в том числе с использованием корпоративных информационных систем, содержащих данные о МТР.

Условное обозначение для крана шарового вносится в спецификацию оборудования, изделий и материалов по форме ГОСТ 21.110 в графу «Наименование и техническая характеристика», в графу «Тип, марка, обозначение документа, опросного листа» вносится номер и наименование настоящих Методических указаний Компании.

Условное обозначение РГС, проектируемых согласно настоящим Методическим указаниям, соответствует следующему подклассу КФК корпоративного справочника материалов:  
06-040000.

- ССЫЛКИ

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Приказ Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221 «Об утверждении «Методических указаний по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».

- Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».

- ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами.

- ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия.

- ГОСТ 10243-75  (СТ СЭВ 2837-81) Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры.

- ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

- ГОСТ 10494-80 Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия.

- ГОСТ 10495-80 Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 
100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/cм2). Технические условия.

- ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски.

- ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия.

- ГОСТ 11447-80 Шпильки упорные на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 
1000 кгс/см²). Технически условия.

- ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.

- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
(код IP).

- ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) Металлы. Методы испытаний на растяжение.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры.

- ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приёмка выпускаемой продукции. Основные положения.

- ГОСТ 15.311-90 Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором.

- ГОСТ 16118-70 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические условия.

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77 – СТ СЭВ 707-77; СТ СЭВ 1309-78, ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия.

- ГОСТ 17433-80 (СТ СЭВ 1704-79) Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности.

- ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.

- ГОСТ 1763-68 (СТ СЭВ 477-77, ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя.

- ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79)  Металлографические методы определения неметаллических включений.

- ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

- ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа.

- ГОСТ 19300-86 Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры.

- ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия.

- ГОСТ 20700-75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия.

- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения  спецификации оборудования, изделий и материалов.

- ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия.

- ГОСТ 21752-76 Система «Человек-машина». Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования.

- ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения.

- ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры.

- ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения.

- ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 263-75  (СТ СЭВ 1198-78)  Резина. Метод определения твердости по Шору А.

- ГОСТ 2768-84  Ацетон технический. Технические условия.

- ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

- ГОСТ 28343-89  (ИСО 7121-86) Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования.

- ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ 28908-91 Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины.

- ГОСТ 28919-91 Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы основные параметры и размеры.

- ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77)  Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу.

- ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости.

- ГОСТ 30852.0-2002  (МЭК 60079-0:1998)  Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.

- ГОСТ 30852.5-2002  (МЭК 60079-4:1975) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения.

- ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон.

- ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам.

- ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками.

- ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2768-2-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально.

- ГОСТ 31445-2012 Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования.

- ГОСТ 31592-2012 Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия.

- ГОСТ 31901-2013 Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия.

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- ГОСТ 33257-2015 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний.

- ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 33260-2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов.

- ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76) Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды.

- ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

- ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

- ГОСТ 4666-2015 Арматура трубопроводная. Требования к маркировке.

- ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

- ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия.

- ГОСТ 6032-2003  (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии.

- ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов.

- ГОСТ 6211-81 (СТ СЭВ 1159-78) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая.

- ГОСТ 6357-81 (СТ СЭВ 1157-78) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая.

- ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

- ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

- ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.

- ГОСТ 8179-98 (ИСО 5022-79) Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания.

- ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Методы измерения твердости по Бринеллю.

- ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу.

- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

- ГОСТ 9150-2002 (ИСО 68-1-98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль.

- ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

- ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.

- ГОСТ 9450-76 (СТ СЭВ 1195-78) Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников.

- ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.

- ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.

- ГОСТ 9702-87 Краны конусные и шаровые. Основные параметры.

- ГОСТ Р 9.907-2007 (ИСО 8407:1991) Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний.

- ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости.

- ГОСТ ISO 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.

- ГОСТ Р 50753-95 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из специальных сталей и сплавов. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

- ГОСТ Р 51317.2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий.

- ГОСТ Р 51801-2001 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред.

- ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.

- ГОСТ Р 52857.2-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек.

- ГОСТ Р 52857.3-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер.

- ГОСТ Р 52857.4-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений.

- ГОСТ Р 52857.5-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок.

- ГОСТ Р 52857.6-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках.

- ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

- ГОСТ Р 53441-2009 (ИСО 2538:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Нормальные углы и уклоны призм.

- ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ Р 53678-2009 (ИСО 15156-2:2003) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугунов.

- ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию.

- ГОСТ Р 55020-2012 Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 55510-2013 Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. Присоединительные размеры.

- ГОСТ Р 55511-2013 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования.

- ГОСТ Р 56001-2014 Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 9.905-2007 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995) Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования.

- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

- ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании.

- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- ОСТ 26-01-42-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Прокладки металлические овального и восьмиугольного сечения на Р(р) 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры.

- ОСТ 26-2043-91 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7.

- РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.

- РД 24.200.04-90 Швы сварных соединений. Металлографический метод контроля основного металла и сварных соединений химнефтеаппаратуры.

- РД 39-0147103-362-86 Руководство по применению антикоррозионных мероприятий при составлении проектов обустройства и реконструкции объектов нефтяных месторождений.

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утверждённое приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 № 125.

- Технологическая инструкция Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002 версия 2.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 04.05.2016 № 224.

- БИБЛИОГРАФИЯ

- СТ ЦКБА 005.01-2003 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении.

- СТ ЦКБА 010-2004 Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования.

- СТ ЦКБА 012-2005 Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры.

- СТ ЦКБА 014-2004 Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия.

- СТ ЦКБА 016-2005 Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионностойких и жаропрочных сплавов.

- СТ ЦКБА 025-2006 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования.

- СТ ЦКБА 052-2008 Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой для сероводородсодержащих сред.

- СТ ЦКБА 053-2008 Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования.

- ТУ 64-1-308-84 Аквадистиллятор ДЭ-10.

- IEC 61158-2-2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition - Edition 6.0. Промышленные сети связи – спецификации Fieldbus – Часть 2: спецификация Физического уровня и сервисное определение - Выпуск 6.0.

- РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 31

Перечень изменений Методических указаний Компании

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Методические указания Компании «Единые технические требования. Краны шаровые» | П1-01.05 М-0114 | 27.09.2016 | 27.09.2016 | Распоряжение ПАО «НК «Роснефть» от 27.09.2016 № 349 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 32

Перечень Приложений к Методическим указаниям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Модельные ряды электроприводов для выбора и поставки в комплекте с краном шаровым | Включено в настоящий файл |
| 2 | Модельные ряды пневмоприводов для выбора и поставки в комплекте с краном шаровым | Включено в настоящий файл |
| 3 | Методика (метод) измерений скорости коррозии сталей в модельной сероводородсодержащей среде гравиметрическим методом | Включено в настоящий файл |
| 4 | Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей шаровых кранов | Включено в настоящий файл |
| 5 | Расчетный модуль определения парциального давления сероводорода | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 6 | Способ установки запирающего элемента в корпус крана шарового | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МОДЕЛЬНЫЕ РЯДЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ ВЫБОРА И ПОСТАВКИ В КОМПЛЕКТЕ С КРАНОМ ШАРОВЫМ

- УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения электропривода для крана шарового приведена в Таблице 33.

Таблица 33

Схема условного обозначения электропривода для крана шарового

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х |
| Электротехнические характеристики |  |  |  |
| Контроль и управление |  |  |  |
| Опции и комплектующие |  |  |  |

1.2.	РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Таблице 34 приведена расшифровка обозначений, входящих в комбинации условного обозначения электропривода для крана шарового.

Таблица 34

Расшифровка условного обозначения электроприводов

| № П/П | БЛОК ПАРАМЕТРОВ | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электротехнические характеристики | Исполнение по взрывозащите | Ехd | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  |  | Общепром. | Без взрывозащиты |
|  |  | Исполнение по пылевлагозащите, не ниже | IP54; IP65 | Защита оборудования от попадания пыли и влаги в соответствии с ГОСТ 14254 |
|  |  | Напряжение питания, U питания, В | 220; 380 | Указывается номинальное напряжение |
| 2 | Контроль и управление | Сигнализация состояния Открыто/Закрыто Авария/Дист. режим | 24 В с.к.; 220 В с.к. | Указывается тип сигнала и напряжение |
|  |  | Сигнал управления Открыть/Закрыть/Стоп | 24 В 220 В 4-20 мА+HART | Указывается тип управляющего сигнала |
|  |  | Протокол передачи данных | Modbus; Fieldbus. | Указывается тип протокола обмена |
| 3 | Опции и комплектующие | Расположение блока управления | НЭ | На электроприводе |
|  |  |  | ВБ | Выносной блок |
|  |  | Кабельный ввод КВ1 для силового кабеля. (Эл.питание ЭП) Диаметр обжимаемого кабеля 15-25 мм | Б | Бронированный |
|  |  |  | НБ | Небронированный с фитингом под металлорукав |
|  |  | Графический ЖК - дисплей | Д | С дисплеем |
|  |  |  | БД | Без дисплея |

В Таблице 35 приведены комбинации обозначения электропривода для крана шарового.

Таблица 35

| № П/П | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  | ОПЦИИ/КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | ВРЫВОЗАЩИТА | ПЫЛЕВЛАГО ЗАЩИТА (IP), НЕ МЕНЕЕ | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СИГНАЛ СОСТОЯНИЯ, ОТКРЫТО/ ЗАКРЫТО/АВАРИЯ/ ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ | СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ, ОТКРЫТЬ/ ЗАКРЫТЬ/СТОП | ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | КВ1, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД БРОНИРОВАННЫЙ /НЕ БРОНИРОВАННЫЙ | ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК -ДИСПЛЕЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | А | Exd | IP54 | 220 | А | 24 с.к. | 24 В | – | 1 | НЭ | Б | Д |
| 2 | Б | Exd | IP65 | 220 | Б | 24 с.к. | 24 В | Fieldbus | 2 | НЭ | НБ | Д |
| 3 | В | Exd | IP54 | 380 | В | 24 с.к. | 24 В | Modbus | 3 | НЭ | Б | БД |
| 4 | Г | Exd | IP65 | 380 | Г | 220 с.к. | 220 В | – | 4 | НЭ | НБ | БД |
| 5 | Д | Общепром. | IP54 | 220 | Д | 220 с.к. | 220 В | Fieldbus | 5 | ВБ | Б | Д |
| 6 | Е | Общепром. | IP65 | 220 | Е | 220 с.к. | 220 В | Modbus | 6 | ВБ | НБ | Д |
| 7 | Ж | Общепром. | IP54 | 380 | Ж | 24 с.к. | 4-20 мА + HART | – | 7 | ВБ | Б | БД |
| 8 | З | Общепром. | IP65 | 380 | З | 24 с.к. | 4-20 мА + HART | Fieldbus | 8 | ВБ | НБ | БД |
| 9 |  |  |  |  | И | 24 с.к. | 4-20 мА + HART | Modbus |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | К | 220 с.к. | 4-20 мА + HART | – |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Л | 220 с.к. | 4-20 мА + HART | Fieldbus |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | М | 220 с.к. | 4-20 мА + HART | Modbus |  |  |  |  |

Комбинации обозначений электроприводов для крана шарового

1.3.	ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- КШ250*16НФК1-6К52ЭПБГ1-О-1-2

КШ – кран шаровой, 250 – номинальный диаметр, мм; 16 – номинальное давление, кгс/см²; Н – надземная установка; Ф – фланцевое с ответными фланцами под приварку к трубопроводу; К1 – классификация рабочей среды в зависимости от содержания сероводорода; 6 – значение толщины стенки присоединяемого трубопровода; К52 – класс прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2; ЭПБГ1 – стандартный электропривод, взрывозащита Exd, пылевлагозащита не ниже IP65, напряжение питание 220 В, сигнал состояния 24 с.к., сигнал управления 220 В, протокол передачи Fieldbus, блок расположен на электроприводе, кабельный ввод для бронированного кабеля; О – характеристика рабочей среды (опасная); 1 – климатическое исполнение; 2 – сейсмичность района размещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МОДЕЛЬНЫЕ РЯДЫ ПНЕВМОПРИВОДОВ ДЛЯ ВЫБОРА И ПОСТАВКИ В КОМПЛЕКТЕ С КРАНОМ ШАРОВЫМ

- УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

  - СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения пневмопривода для крана шарового приведена в Таблице 36.

Таблица 36

Схема условного обозначения пневмопривода для крана шарового

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х |
| Электротехнические характеристики |  |  |  |
| Положение безопасности |  |  |  |
| Тип ручного дублера |  |  |  |

  - РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Таблице 37 приведена расшифровка обозначений, входящих в комбинации условного обозначения пневмопривода для крана шарового.

Таблица 37

Расшифровка условного обозначения пневмопривода для крана шарового

| № П/П | БЛОК ПАРАМЕТРОВ | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электротехнические характеристики | Сигнализаторы конечных положений | 24 В с.к.; Namur с.к. | Указывается тип сигнала и напряжение |
|  |  | Вид взрывозащиты сигнализатора конечных положений | Exd; | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  |  | Exi; | Искробезопасная цепь |
|  |  |  | Общепром | Без взрывозащиты |
|  |  | Вид взрывозащиты электромагнитного клапана | Exd; | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  |  | Общепром | Без взрывозащиты |
| 2 | Положение безопасности | Состояние | Закрыт | Указать положение при отсутствии давления воздуха |
|  |  |  | Открыт |  |
|  |  |  | Фиксированное положение |  |
|  |  |  | Двойного действия |  |
| 3 | Ручной дублер | Тип | Механический; гидравлический. | Указывается тип ручного дублера |

В Таблице 38 приведены комбинации обозначения пневмопривода для крана шарового

Таблица 38

| № П/П | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ |  | РУЧНОЙ ДУБЛЕР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СИГНАЛЫ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ СИГНАЛИЗАТОРА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ | ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СОСТОЯНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | ТИП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | А | 24 с.к. | Ехd | Ехd | А | Закрыт | 1 | Механический |
| 2 | Б | Namur с.к. | Exi | Ехd | Б | Открыт | 2 | Гидравлический |
| 3 | В | 24 с.к. | Общепром. | Общепром. | В | Фиксированное положение |  |  |
| 4 | Г |  |  |  | Г | Двойного действия |  |  |

Комбинации обозначений пневмопривода для крана шарового

1.3.	ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- КШ250*16НФК1-6К52ППАБ1-О-1-2

КШ – кран шаровой, 250 – номинальный диаметр, мм; 16 – номинальное давление, кгс/см²; Н – надземная установка; Ф – фланцевое с ответными фланцами под приварку к трубопроводу; К1 – классификация рабочей среды в зависимости от содержания сероводорода; 6 – значение толщины стенки присоединяемого трубопровода; К52 – класс прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2; ППАБ1 – тип пневмопривода с обозначением модификации пневмопривода; О – характеристика рабочей среды (опасная); 1 – климатическое исполнение; 2 – сейсмичность района размещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МЕТОДИКА (МЕТОД) ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ СТАЛЕЙ В МОДЕЛЬНОЙ СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЕ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика (метод) измерений, предназначена для измерения скорости коррозии сталей гравиметрическим методом при испытаниях в сероводородсодержащей среде.

Данная методика разработана в соответствии с ГОСТ Р 9.905 и ГОСТ 9.908.

Настоящая методика предназначена для проведения измерений в лаборатории коррозионных испытаний.

- ТРЕБОВАНИЯ К СМО, ПРОВОДЯЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ

Испытания материалов основных сборочных единиц и деталей шаровых кранов должны проводиться в СМО, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

- СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Методика предусматривает выдержку образцов из испытываемой стали без приложения внешних напряжений в растворе заданного состава, насыщенном сероводородом при нормальных условиях. После регламентированного времени выдержки образцы извлекают из коррозионной среды и определяют скорость равномерной коррозии по изменению массы образцов.

- СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

При выполнении измерений применяют средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы, приведенные в Таблице 39.

Таблица 39

Перечень средств измерений, вспомогательных устройств,
материалов и реактивов при выполнении измерений

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И РЕАКТИВОВ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ВЫПУСКАЮТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И РЕАКТИВЫ | МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ССЫЛКА НА ЧЕРТЕЖ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РЕАКТИВОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Анализатор жидкости/ рН-метр | Средство измерения должно быть допущено к использованию в РФ и включено в Государственный реестр средств измерений РФ | Диапазон измерения водородного показателя от 1 до 12 единиц рН, предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения водородного показателя ±0,01 ед. pH |
| 2 | Штангенциркуль электронный | ГОСТ 166 | Диапазон измерений 0-250 мм, предел допускаемой погрешности ±0,04 мм |
| 3 | Весы лабораторные | ГОСТ Р 53228 | Наибольший предел взвешивания 210 г, погрешность взвешивания: - ± 0,5 мг - до 50 г вкл., - ± 0,7 мг - св. 50 г до 210 г вкл. |
| 4 | Весы электронные прецизионные | ГОСТ Р 53228 | Наибольший предел взвешивания 410 г, погрешность взвешивания ±0,03 г |
| 5 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ГОСТ 28498 | Диапазон измерений температуры от 0 до плюс 55 оС, цена деления 0,1 оС |
| 6 | Прибор комбинированный | ГОСТ 19300 Средство измерения должно быть допущено к использованию в РФ и включено в Государственный реестр средств измерений РФ | Диапазон измерений: - температуры воздуха от минус 10 оС до плюс 60 оС, - предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха ±0,4 оС. - относительной влажности воздуха от 10 до 98 %; - предел допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха ±3 %. - давления от 300 до 1200 гПа; - предел допускаемой погрешности измерений давления ±3 гПа |
| 7 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 | ТУ 64-1-308 | Производительность 10 л/ч |
| 8 | Натрия хлорид | ГОСТ 4233 | Химически чистый |
| 9 | Азот газообразный | ГОСТ 9293 | Особо чистый |
| 10 | Сероводород газообразный баллонный или получаемый химическим методом | - | Сероводород в баллонах чистотой не хуже 99,5%. |
| 11 | Вода дистиллированная | ГОСТ 6709 | Электропроводность не более 5 мкСм/см |
| 12 | Натрия гидроокись | ГОСТ 4328 | Чистый для анализа |
| 13 | Ацетон | ГОСТ 2768 | Химически чистый |

Допускается применение других средств измерений с улучшенными метрологическими и техническими характеристиками, а также химических реактивов квалификацией не ниже вышеперечисленных.

При использовании настоящей методики измерений целесообразно проверить действие нормативно-технической документации РФ. Если НД РФ заменена (изменена), то при использовании настоящей методики измерений следует руководствоваться заменяющей (измененной) НД РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ

К выполнению измерений и обработке результатов допускают сотрудников, имеющих опыт работы в химической лаборатории, прошедших обучение и освоивших данный метод измерений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Емкости и другая испытательная аппаратура должны быть стойкими к воздействию коррозионной среды и не влиять на результаты испытаний.

При проведении испытаний используют герметично закрывающиеся емкости из стекла, органического стекла или фторопласта. Емкости снабжены штуцерами для подачи, удаления избытка сероводорода, а также штуцерами для отбора проб испытательного раствора.

Рекомендуемая схема установки для проведения коррозионных испытаний представлена на рисунке 1.

1 – баллон с азотом; 2 – источник  сероводорода; 3 – ротаметр; 4 – емкость; 5 – термометр; 
6 – образцы; 7 – раствор едкого натрия для нейтрализации избытка сероводорода

Рис. 1 Схема установки для проведения коррозионных 
испытаний на стойкость к общей коррозии

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТЫВАЕМЫМ ОБРАЗЦАМ

  - РАЗМЕР ИСПЫТЫВАЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

Для проведения испытаний должны использоваться полноразмерные образцы в соответствии с рисунком 2:

Рис. 2 Образец для испытаний на общую коррозию

  - КОЛИЧЕСТВО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗЦОВ

Место вырезки образцов стали определяется целями исследования.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ

Заготовки для образцов вырезают механическим способом.

При обработке образцов не допускают прижоги.

Предварительно с заготовок образцов удаляют окалину с внутренней и наружной поверхности. Окончательную подготовку четырех поверхностей образца, параллельных его оси, осуществляют методом шлифовки. Последние две стадии шлифовки должны приводить к удалению не более чем 0,05 мм металла. Шероховатость поверхности образца соответствует Ra 0,32-0,80 по ГОСТ 2789.

Кромки образцов не должны иметь заусенцев.

Образцы с заметными дефектами поверхности или случайными повреждениями (следами от ударов и т.п.) не испытывают.

На каждый образец наносят маркировку электрокарандашом или клеймением на торцевой стороне, с указанием номера образца («1», «2», «3» и т.д.).

Все образцы до проведения испытания хранят в эксикаторе, заполненном силикагелем или хлористым кальцием.

  - ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЯМ

Замер геометрических размеров образцов проводят штангенциркулем. По результатам замеров вычисляют площадь каждого образца в м2 с точностью до четвертого знака после запятой. Результаты измерения площади образцов фиксируют в рабочем журнале испытаний.

Перед испытанием каждый образец очищают от загрязнений и обезжиривают. Для этого образцы с помощью хлопчатобумажной ткани (марли) промывают ацетоном последовательно в трех промывных ванночках; растворитель меняют по мере загрязнения. После обезжиривания образцы достают из ванночки пинцетом и высушивают на фильтровальной бумаге.

Образцы для испытания хранят в эксикаторе с хлористым кальцием или силикагелем не более 24 часов после обезжиривания. Если их хранят дольше, то образцы повторно обезжиривают перед испытанием.

  - ВЗВЕШИВАНИЕ

Обезжиренные и высушенные образцы взвешивают на аналитических весах с точностью
 ±0,5 мг.

Результаты измерения массы образцов фиксируют в рабочем журнале испытаний.

- МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР

Модельный раствор представляет собой раствор хлористого натрия с массовой долей 5 % в дистиллированной воде.

Раствор готовят непосредственно перед испытанием.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОБЪЕМУ МОДЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Объем модельного раствора зависит от количества испытываемых образцов металла в емкости и количества отбираемых проб для контроля рН и концентрации сероводорода. Отношение объема раствора к площади поверхности образцов должно быть не менее 
10 см3/см2.

  - ПРОДУВКА РАСТВОРА

Из приготовленного модельного раствора перед испытанием удаляют воздух. Удаление воздуха проводят в отдельной герметичной емкости (например, склянке с тубусом), соединенной с поглотительной склянкой. Инертный газ (азот) пропускают через раствор со скоростью подачи не менее 0,1 дм3/мин на 1 дм3 раствора в течение 1-2 часов. Газ для продувки вводят около дна используемого сосуда.

Контроль содержания кислорода в испытательном растворе после продувки азотом проводят родаминовым методом, с использованием набора тест-комплекта для определения кислорода в воде.

Наличие кислорода в растворе проявляется в его помутнении и потемнении в начале введения в него сероводорода. В этом случае испытание считают недействительным, образцы извлекают, очищают, а раствор готовят заново.

- ПРОВЕДЕНИЕ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

  - РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Образцы размещают в испытательной емкости таким образом, чтобы широкие поверхности были в вертикальном положении и не касались стенок сосуда, образцы располагают на стержнях из стекла или другого неметаллического материала диаметром не менее 6 мм.

Образцы для испытаний в одной емкости должны быть близкого химического состава.

При размещении образцов в емкости необходимо учитывать, что образцы из сварного шва не ставят в одну емкость с образцами из основного металла. Это необходимо в целях исключения возможности возникновения гальванических пар между сварным швом и основным металлом.

Подготовленные образцы помещают в емкость для испытаний, емкость герметизируют.

Герметичную емкость с образцами продувают азотом для удаления воздуха в течение 
1-2 часа при расходе газа 0,1 дм3/мин на 1 дм3 емкости.

После продувки модельный раствор герметически передавливают с помощью азота в испытательную емкость с образцами до требуемого объема, затем емкость продувают азотом еще в течение 1 часа при расходе газа 0,1 дм3 /мин на 1 дм3 емкости.

  - НАСЫЩЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СЕРОВОДОРОДОМ

Для насыщения модельного раствора используют сероводород из баллона, либо сероводород, получаемый лабораторным способом.

В емкость с модельным раствором, освобожденным от кислорода, подают сероводород.

Насыщают раствор сероводородом до достижения концентрации 600±200 мг/дм3.

Насыщенный раствор передавливают азотом в испытательную емкость с образцами.

Источник сероводорода перекрывают, в емкости поддерживают положительное давление.

  - КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Отбор проб растворов проводят через специальный отборник (штуцер). Для исключения попадания воздуха в раствор при отборе пробы, в испытательной емкости поддерживают положительное давление.

КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРОВОДОРОДА

Концентрацию сероводорода определяют методом йодометрического титрования не менее 1 раза в сутки. Концентрация должна поддерживаться на протяжении всего периода испытаний 600±200 мг/дм3.

КОНТРОЛЬ РН

Значение рН измеряют не реже, чем один раз в сутки.

Допускается измерять рН в пробе, отобранной для определения концентрации сероводорода.

ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЙ

Температура испытательного раствора на протяжении всего испытания должна составлять (24  3) С.

  - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ

Длительность испытаний составляет 96 часов. Время отсчета начинается с конца первоначального периода насыщения сероводородом.

  - ОКОНЧАНИЕ ИСПЫТАНИЙ

По окончании испытаний образцы извлекают из коррозионного раствора, промывают водой от продуктов коррозии, высушивают. Продукты коррозии удаляют с поверхности образцов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 9.907, например, с помощью ластика.

После снятия продуктов коррозии образцы обезжиривают ацетоном, высушивают на фильтровальной бумаге и взвешивают. О наличии или отсутствии блистеров (приповерхностных вздутий) на поверхности испытанных образцов, о размерах блистеров делают соответствующую запись.

Испытательный раствор нейтрализуют 20% раствором едкого натрия.

- ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Скорость коррозии V (г/м2*час) для каждого образца рассчитывают по формуле:

(6)

где:

V –скорость коррозии, г/м2·час;

m1 – масса образца до проведения испытаний, г;

m2 – масса образца после удаления продуктов коррозии, г;

S – площадь поверхности образца, м2.

t – время испытаний, час.

Результат округляют до второго знака после запятой.

Скорость коррозии, при необходимости, пересчитывают в мм/год по формуле:

V(мм/год)=V(гм2∙час)∙r							(7)

где:

r – коэффициент для пересчета скорости коррозии в соответствии с Таблицей 40.

Таблица 40

Значение коэффициента r для пересчета скорости коррозии в мм/год

| № П/П | ВИД МАТЕРИАЛА | КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА, r |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сталь углеродистая | 1,11 |
| 2 | Сталь низколегированная | 1,12 |
| 3 | Сталь хромистая | 1,14 |
| 4 | Сталь аустенитная | 1,09 |
| 5 | Чугун | 1,21 |

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трёх параллельных определений.

- ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты оформляют в виде протокола. В протоколе должна быть указана следующая информация:

В протоколе указывают:

- номер протокола;

- дата начала и окончания испытаний;

- солевой состав испытательного раствора;

- концентрация сероводорода;

- начальное значение pH, конечное значение pH;

- температура испытаний;

- продолжительность испытаний;

- марка стали;

- завод-изготовитель;

- скорость коррозии для каждого из образцов;

- средняя скорость коррозии;

- примечание, содержащее краткое описание внешнего вида образцов после испытаний (наличие блистеров (вздутий) и т.п.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ

- ТРЕБОВАНИЯ К СМО, ПРОВОДЯЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ

Испытания материалов основных сборочных единиц и деталей шаровых кранов должны проводиться в СМО, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

Область аккредитации лаборатории должна включать в себя методы испытания материалов основных сборочных единиц и деталей шаровых кранов и анализа, приведенные в 
Таблице 41.

Таблица 41

Методы испытания и анализа включающие в область аккредитации лаборатории

| № П/П | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ/АНАЛИЗА | СТАНДАРТ НА ИСПЫТАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Металлографический анализ | ГОСТ 1778, ГОСТ 5639, ГОСТ 10243, ГОСТ 1763 |
| 2 | Механические испытания | ГОСТ 1497, ГОСТ 9454, ГОСТ 6996, ГОСТ 9013, ГОСТ 9450 |
| 3 | Химический анализ | ГОСТ 18895 |
| 4 | Коррозионные испытания | ГОСТ Р 9.905, ГОСТ 6032, СТ ЦКБА 052 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ, ПОДВЕРГАЕМЫХ ИСПЫТАНИЯМ

Для изготовления основных деталей шаровых кранов должны использоваться материалы, обеспечивающие их надежную работу в течение нормативного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации.

Перечень основных сборочных единиц и деталей шаровых кранов стандартного исполнения (без специальных требований к стойкости против СКРН), а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 42.

Таблица 42

Объем необходимых испытаний для шаровых кранов стандартного исполнения (без

специальных требований к стойкости против СКРН)

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ КОМНАТНОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ | К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ | К ВР | К СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Крышка | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Затворный узел | + | + | + | - | - | + | - | - |
| Шпиндель | + | + | + | + | - | + | - | - |

Перечень основных сборочных единиц и деталей шаровых кранов, предназначенных для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе, а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 43.

Таблица 43

Объем необходимых испытаний при содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ КОМНАТНОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ | К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ | К ВР* | К СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крышка** | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Затворный узел | + | + | + | - | - | + | - | - |
| Шпиндель | + | + | + | + | - | + | - | - |

Примечание:* для отливок, предназначенных для изготовления трубопроводной арматуры, проведение указанных испытаний введено на основании фактических полученных результатов.

** при изготовлении корпуса и крышки крана шарового из одного материала и одной партии испытания проводятся на корпусе с распространением результатов на крышку.

- ПОРЯДОК ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ / АНАЛИЗОВ

Для проведения комплекса исследований и испытаний материалов, используемых для изготовления шаровых кранов на заводе-изготовителе кранов, устанавливается следующий порядок отбора:

- для шарового крана, изготовленного в соответствии с действующей НД РФ на территории РФ или стран Таможенного союза из материалов, используемых для основных сборочных единиц и деталей, отбирается 1 готовое изделие и 10 комплектов образцов-свидетелей от 10 различных плавок.

Указанный порядок распространяется на шаровые краны, изготовленные из марок материалов по действующим иностранным стандартам только в том случае, если отклонения по параметрам испытаний (например: по стандартной температуре для испытания образцов стандартных размеров на ударную вязкость, величине давления и другим параметрам) не превышают максимальные допустимые погрешности аналогичных параметров по требованиям НД РФ.

Отбор 10 комплектов образцов-свидетелей (по 1 комплекту образцов от различных плавок/партии проката) исследуемой марки стали для проведения комплекса испытаний с целью определения и подтверждения:

- заявленного химического состава (на 50 % образцах-свидетелях из партии, предоставленной на исследование выборочно);

- механических свойств (с определением предела прочности и предела текучести на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- значения величины ударной вязкости при комнатной и пониженной температурах (отбирается по 6 образцов для испытания KCV от каждой плавки/партии);

- коррозионных характеристик (по скорости общей коррозии на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- образцы-свидетели должны пройти термообработку совместно с изделиями из данной плавки/партии.

Для шарового крана, изготовленного из марок материалов, в соответствии с действующими иностранными, в случае если отклонения параметров испытаний (температура, давление и др.) данных стандартов от требований НД РФ превышают максимальные допустимые погрешности аналогичных параметров по требованиям НД РФ, отбирается для проведения комплекса исследований и испытаний: 1 готовое изделие и 29 комплектов образцов-свидетелей от 29 различных плавок.

Указанный порядок распространяется, в том числе на шаровые краны, изготовленные вне территории РФ и стран Таможенного союза из марок материалов, используемых для основных сборочных единиц и деталей, согласно действующей НД РФ.

Отбор 29 комплектов образцов-свидетелей (по 1 комплекту образцов от различных плавок/партии проката) исследуемой марки стали для проведения комплекса испытаний с целью определения и подтверждения:

- заявленного химического состава (на 50 % образцах-свидетелях из партии, предоставленной на исследование выборочно);

- механических свойств (с определением предела прочности и предела текучести на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- значения величины ударной вязкости при комнатной и пониженной температурах (отбирается по 6 образцов для испытания KCV от каждой плавки/партии);

- коррозионных характеристик (по скорости общей коррозии на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- образцы-свидетели должны пройти термообработку совместно с изделиями из данной плавки/партии.

Максимально допустимый срок по отбору образцов для исследований по каждой отдельной марке стали определенного зарубежного завода-изготовителя кранов - не должен превышать 12 месяцев.

Настоящий порядок отбора образцов распространяется на шаровые краны, изготовленные методами литья, ковки, штамповки и сварки.

Отбор готовых изделий и образцов, определенной марки материала, должен производиться в присутствии представителя инспекционной организации, проводящей испытания/анализы. При отборе крана для испытаний оформляется «Акт отбора изделия и образцов на испытания».

Образцы для испытаний/анализов отбираются от основных корпусных сборочных единиц и деталей в зависимости от метода формирования заготовок и проведение испытания/анализа в соответствиями с требованиями:

- СТ ЦКБА 010 (поковки, штамповки и заготовки из проката);

- СТ ЦКБА 014 (отливки стальные);

- СТ ЦКБА 012 (для крепежных деталей);

- СТ ЦКБА 052, СТ ЦКБА 025, РД 03-615 (для сварных соединений и металла шва);

- СТ ЦКБА 053 (для образцов-свидетелей, наплавленных твердыми износостойкими материалами);

- КД завода-изготовителя кранов.

Изделие должно быть отобрано после проведения приемо-сдаточных испытаний и иметь однозначно читаемую маркировку серийного номера, различимую визуально.

При отборе изделия, завод-изготовитель кранов обязан предоставить заверенные копии следующих документов (на русском языке):

- Паспорт, оформленный согласно требованиям на изделие.

- Сборочный чертеж изделия со спецификацией, выполненный в соответствии с нормами единой системы КД.

- КД и (или) стандарт, устанавливающий требования к изделию.

- Выписка из «Журнала плавок».

- Протокол анализа химического состава проб плавки.

- Термограмма термообработки заготовок основных деталей.

- Заключения неразрушающего контроля деталей, проведенного в процессе производства изделия (ВИК, ПВК, УЗК, РК).

- Акт пневмогидравлических испытаний изделия.

- Сертификаты с обязательным указанием марки материала, подтверждающие качество комплектующих и полуфабрикатов, использованных при производстве кранов.

При отборе крана для испытаний оформляется «Акт отбора изделия и образцов на испытания».

«Акт отбора изделия и образцов на испытания» должен содержать следующие сведения:

- Наименование, типоразмер и требования на изделие.

- Серийный номер изделия.

- Сведения о номерах плавок, от которых были отобраны образцы на испытания.

- Название завода-изготовителя изделия.

- Место и дату отбора изделия.

- Дату выпуска изделия.

- Цель отбора изделия.

«Акт отбора изделия и образцов на испытания» подписывается представителем завода-изготовителя и представителем инспекционной организации, проводящей испытания.

Образцы для проведения испытаний вырезаются из основных деталей изделия в соответствии со схемами отбора.

Количество образцов, вырезаемых из основных корпусных сборочных единиц для проведения испытаний, приведено в Таблице 44. При выборе вида испытаний основных корпусных сборочных единиц необходимо руководствоваться Таблицами 42, 43 настоящего Приложения.

Таблица 44

Количество образцов, вырезаемых из основных 
корпусных сборочных единиц для проведения испытаний

| № П/П | ДЕТАЛЬ/ВИД ИСПЫТАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Корпус |  |  |
|  | Химический анализ металла | 4 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | Контроль по толщине |
|  | Микроструктурные исследования | 2 кольца | Испытания по квадрантам |
|  | Испытание на растяжение | 6 |  |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCV | 9 | 3 шт.при плюс 20 оС, 6 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде в соответствии с Приложением 3 настоящих Методических указаний | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к СКРН в соответствии с Таблицей 11 настоящих Методических указаний | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
| 2 | Крышка** |  |  |
|  | Химический анализ металла | 2 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | Контроль по толщине |
|  | Микроструктурные исследования | 2 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCV | 9 | 3 шт.при плюс 20 оС, 6 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде в соответствии с Приложением 3 настоящих Методических указаний | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
|  | Испытания на стойкость к СКРН в соответствии с Таблицей 11 настоящих Методических указаний | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
| 3 | Затворный узел |  |  |
|  | Химический анализ металла | 2 | - |
|  | Измерение твердости | 8 | Контроль по квадрантам двух затворных узлов |
|  | Микроструктурные исследования | 2 | - |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде, в соответствии с Приложением 3 настоящих Методических указаний | 3 | - |
| 4 | Шпиндель |  |  |
|  | Химический анализ металла | 1 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | - |
|  | Микроструктурные исследования | 1 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде, в соответствии с Приложением 3 настоящих Методических указаний | 3 | - |
| 5 | Сварные соединения*** |  |  |
|  | Химический анализ металла | 1 | - |
|  | Измерение твердости по зонам сварного соединения | 2 | - |
|  | Микро- и макроструктурные исследования | 1 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCU | 6 | 3 шт.при плюс 20 оС, 3 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде, в соответствии с Приложением 3 настоящих Методических указаний | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 2 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
|  | Испытания на стойкость к СКРН, в соответствии с Таблицей 11 настоящих Методических указаний | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |

Примечание:* Температура испытания устанавливается в зависимости от климатического исполнения арматуры (У, УХЛ по ГОСТ 15150), в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

Примечание:** При изготовлении корпуса и крышки крана шарового из одного материала и одной партии испытания проводятся на корпусе с распространением результатов на крышку.

Примечание:*** Указанное в Таблице 44 количество образцов отбирается от каждого сварного соединения изделия.

Типовые программы работ, предусматривающие отбор образцов и проведение лабораторных испытаний, указаны в:

- программе работ по испытанию шаровых кранов из стали без специальных требований к стойкости против СКРН программа работ по испытанию шаровых кранов из стали стойких к коррозионному растрескиванию;

- программе работ по испытанию шаровых кранов из стали стойких к коррозионному растрескиванию;

- программе работ по испытанию шаровых кранов из стали высоколегированной (нержавеющей).

АКТ ОТБОРА ИЗДЕЛИЯ И ОБРАЗЦОВ НА ИСПЫТАНИЯ

Акт

отбора изделия и образцов на испытания

№________от __._________ 20_ г.

Составлен комиссией:

____________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

________________________________________________________________	___________

(должность, инициалы, фамилия)

Наименование изделия_________________________________________DN_____, PN____

Серийный номер изделия_____________________________________________________

Дата выпуска изделия________________________________________________________

Паспорт изделия №__________________________________________________________

Нормативно-технический документ____________________________________________

Завод – изготовитель________________________________________________________

Технические характеристики и условия эксплуатации:

Материал корпуса___________________________________________________________

Климатическое исполнение___________________________________________________

Рабочая среда_______________________________________________________________

Температура рабочей среды максимальная_______, минимальная___________________

Температура окружающей среды максимальная_____, минимальная_________________

Место отбора изделия и/или образцов 	__________________________________________

Цель обора изделия и образцов ________________________________________________

Количество образцов и номера плавок___________________________________________

Примечания:

Подписи:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Приложения:

ОТБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

(Рисунки приложены для информации)

Рис. 3 Отбор образцов для испытаний с корпуса шаровых кранов (образцы на микроструктуру)

Рис. 4 Отбор образцов для испытаний с корпуса шаровых кранов (образцы на растяжение, химический анализ, общую коррозию)

Рис. 5 Отбор образцов для испытаний с корпуса шаровых кранов.

(образцы на растяжение, химический анализ, твердость)

Рис. 6 Отбор образцов для испытаний с корпуса шаровых кранов.

(образцы на растяжение, химический анализ, СКРН)

Рис. 7 Отбор образцов для испытаний с корпуса шаровых кранов.

(образцы на ударную вязкость и общую коррозию)

Рис. 8 Отбор для микроструктурных исследований материала наплавки уплотняющих поверхностей затворного узла.

(образцы на микроструктуру, твердость и химический анализ)

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ШАРАВОГО КРАНА ИЗ СТАЛИ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СТОЙКОСТИ ПРОТИВ СУЛЬФИДНОГО КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование завода-изготовителя кранов (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в Обществах групп ПАО «НК «Роснефть» шаровых кранов, изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

(без специальных требований к стойкости против сульфидного коррозионного растрескивания)

наименование завода-изготовителя кранов

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Завод-изготовитель кранов предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие (шаровой кран). Кран в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований | Наименование завода-изготовителя крана | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем кранов |
| Завод-изготовитель кранов предоставляет образцы - свидетели от 10-ти различных плавок (для зарубежных заводов изготовителей – 29 комплектов образцов-свидетелей различных плавок), используемой для изготовления шаровых кранов. - образцы 6-ти различных плавок стали передаются в испытательную лабораторию завода-изготовителя кранов, - образцы 4-х различных плавок стали передаются в независимую испытательную лабораторию. Образцы-свидетели должны быть термически обработаны на заводе-изготовителе кранов по режиму аналогичному режиму термической обработки для готового изделия | Наименование завода-изготовителя кранов Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем кранов и независимой испытательной лабораторией |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Методических указаний в независимой испытательной лаборатории одного готового изделия (шаровых кранов) из стали: - химический анализ; - оценка микроструктуры (макроструктуры) основного металла; - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей кранов и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание на растяжение; - измерение твердости; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 6-ти различных плавок из стали в лаборатории завода-изготовителя кранов: - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей кранов и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ | Наименование завода-изготовителя кранов | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем кранов |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 4-х различных плавок из стали в независимой испытательной лаборатории: - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей кранов и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ; - выборочный контроль микроструктуры (макроструктуры). В случае, если результаты механических испытаний неудовлетворительные, оценка микроструктуры (макроструктуры) образцов-свидетелей проводится в обязательном порядке | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний шарового крана из стали на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Методических указаний. Предоставление ПАО «НК «Роснефть» сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия (шарового крана) и образцов-свидетелей из стали о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Методических указаний и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании ПАО «НК «Роснефть», с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 8 настоящих Методических указаний, допустимого климатического исполнения | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ШАРОВОГО КРАНА ИЗ СТАЛЕЙ СТОЙКИХ К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование завода-изготовителя кранов (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в Обществах групп ПАО «НК «Роснефть» шаровых кранов из сталей, изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

(стойких к коррозионному растрескиванию)

наименование завода-изготовителя кранов

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Завод-изготовитель кранов предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие (шарового крана) из стали стойкой к коррозионному растрескиванию. Кран в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований | Наименование завода-изготовителя кранов | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем крана |
| Завод-изготовитель кранов предоставляет образцы-свидетели из стали стойкой к коррозионному растрескиванию от 10-ти различных плавок (для зарубежных заводов изготовителей – 29 комплектов образцов-свидетелей различных плавок), используемой для изготовления шаровых кранов. - образцы 6-ти различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию передаются в испытательную лабораторию завода-изготовителя кранов; - образцы 4-ти различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию передаются в независимую испытательную лабораторию. Образцы-свидетели должны быть термически обработаны на заводе-изготовителе кранов по режиму аналогичному режиму термической обработки для готового изделия | Наименование завода-изготовителя кранов Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем кранов и независимой испытательной лабораторией |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Методических указаний в независимой испытательной лаборатории одного готового изделия (шарового крана) из стали стойкой к коррозионному растрескиванию: - химический анализ; - оценка микроструктуры (макроструктуры) основного металла; - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей кранов и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание на растяжение; - измерение твердости; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями; - испытания на стойкость к ВР; - испытания на стойкость к СКРН, - испытание образцов на стойкость к общей коррозии в сероводородной среде | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 6-ти различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию в лаборатории завода-изготовителя кранов: - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей кранов и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ | Наименование завода-изготовителя кранов | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем кранов |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 4-х различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию в независимой испытательной лаборатории: - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей кранов и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ; - испытание образцов на стойкость к общей коррозии в углекислотной среде; - выборочный контроль микроструктуры (макроструктуры). В случае, если результаты механических или коррозионных испытаний неудовлетворительные, оценка микроструктуры (макроструктуры) образцов-свидетелей проводится в обязательном порядке | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний шаровых кранов из стали стойкой к коррозионному растрескиванию на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Методических указаний. Предоставление ПАО «НК «Роснефть» сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия (шарового крана) и образцов-свидетелей из стали стойкой к коррозионному растрескиванию о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Методических указаний и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании ПАО «НК «Роснефть», с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 8 настоящих Методических указаний, допустимого климатического исполнения | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ШАРОВОГО КРАНА ИЗ СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ (НЕРЖАВЕЮЩЕЙ)

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование завода-изготовителя кранов (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в Обществах групп ПАО «НК «Роснефть» шаровых кранов из сталей высоколегированных (нержавеющих), изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

наименование завода-изготовителя кранов

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Завод-изготовитель кранов предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие (шаровой кран) из стали высоколегированной (нержавеющей). К в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований. | Наименование завода-изготовителя кранов | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем кранов |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Методических указаний в испытательной лаборатории одного готового изделия (шаровой кран) из стали высоколегированной (нержавеющей): - химический анализ материала деталей изделия (шаровой кран); - оценка микроструктуры (каждой составной детали изделия); - изготовление и испытание образцов на одноосное растяжение по ГОСТ 1497; - измерение твердости по ГОСТ 9013; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями по ГОСТ 1778; - изготовление и испытание образцов на стойкость к МКК (только для сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного, аустенитно-мартенситного классов) по ГОСТ 6032 | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний шарового крана из стали высоколегированной (нержавеющей) на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Методических указаний. Предоставление ПАО «НК «Роснефть» сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия (шаровой кран) из стали высоколегированной (нержавеющей) о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Методических указаний и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании ПАО «НК «Роснефть», с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 8 настоящих Методических указаний, допустимого климатического исполнения | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ

Требования к проведению испытаний, методике и объеме контроля, а также требования по оформлению результатов контроля должны соответствовать Таблице 45.

Таблица 45

Требования по проведению испытаний, методике и объеме контроля, а также требования по оформлению результатов контроля

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ | МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ | ОБЪЕМ КОНТРОЛЯ | ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Химический анализ металла деталей изделия и образцов | Контроль заготовок основного металла производится для количественного определения содержания химических элементов в соответствии с ГОСТ 7565, ГОСТ 18895. Пробы для химического анализа металла отбираются по ГОСТ 7565 | Контрольный химический анализ основного металла заготовок производится на пробах, предназначенных для определения механических свойств | Марки сталей должны быть проверены по сертификатам на соответствие требованиям ГОСТ на материал, требований завода–изготовителя кранов. Результаты химического анализа отливок должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 014, ГОСТ 18895 | Химический состав металла заносится в технологический паспорт, а также в паспорт на арматуру |
|  | Химический анализ наплавленного металла и металла шва | Контрольный химический состав металла шва производится в соответствии с СТ ЦКБА 025. Пробы для химического анализа металла, наплавленного твердыми износостойкими материалами, отбираются в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 053 | Химический анализ наплавленных поверхностей проводится не менее чем в 4 точках, по 3 анализа | Сертификатные данные или контрольная проверка химического состава, химического анализа сварочных и наплавочных материалов должны быть проверены на соответствие их требованиям НД. Результаты контроля должны соответствовать требованиям ГОСТ 18895 | Результаты контроля заносятся в журнал в установленном на заводе-изготовителе кранов порядке |
|  | Испытание на растяжение при нормальной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, ГОСТ 1497, ГОСТ Р ИСО 10006, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014, металла шва и сварного соединения - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, СТ ЦКБА 052, ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал | Результаты контроля заготовок основного металла должны соответствовать требованиям ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал. При проведении испытаний основного металла сдаточными являются характеристики σ0,2, σв, δ, ψ, твердость. Результаты контроля крепежных деталей должны соответствовать требованиям чертежа, СТ ЦКБА 012. Результаты контроля сварных соединений и металла шва должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 025, КД | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на арматуру. Результаты испытаний сварных соединений и металла шва фиксируются в соответствующих журналах |
|  | Испытание на ударный изгиб при нормальной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014. Методика контроля - по ГОСТ 9454 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал | Результаты контроля заготовок и отливок основного металла должны соответствовать требованиям ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на изделие |
|  | Испытание на ударный изгиб при отрицательной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014, методика контроля по ГОСТ 9454, сварного соединения - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025. Ударная вязкость коррозионно-стойких сталей аустенитного класса при отрицательных температурах не определяется в соответствии со СТ ЦКБА 052 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал. Контроль сварных соединений производится согласно СТ ЦКБА 025, КД | Результаты контроля заготовок и отливок должны соответствовать требованиям ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал. Результаты контроля сварных соединений должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 025, КД | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на изделие |
|  | Контроль содержания неметаллических включений | Контроль должен проводится в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал. Методика контроля по ГОСТ 1778 | Контролю подвергается основной металл в соответствии с требованиями ГОСТ или требований завода–изготовителя на материал | Результаты контроля должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний и технологическом паспорте |
|  | Контроль макроструктуры основного металла | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал | Контролю подвергается основной металл в соответствии с требованиями ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал | Результаты контроля должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов на материал | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний и технологическом паспорте |
|  | Металлографическое исследование сварных соединений | Контрольные сварные соединения контролируются в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025, СТ ЦКБА 052 и РД-03-615 | Контроль проводится в объеме требований СТ ЦКБА 025, СТ ЦКБА 052 и РД 03-615 | Оценка качества сварных соединений и наплавленных деталей при металлографическом исследовании производится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний в установленном порядке завода-изготовителя кранов, по аттестации технологии сварки - по РД 03-615 |
|  | Контроль твердости | Твердость основного металла проверяется на соответствие требованиям СТ ЦКБА 010, крепежных деталей - СТ ЦКБА 012, твердой износостойкой наплавки - СТ ЦКБА 053. Проверка твердости производится с помощью приборов Виккерса по ГОСТ 2999 или Бринелля по ГОСТ 9012 или Роквелла по ГОСТ 9013 или другими аттестованными приборами. Твердость отливок и сварных соединений проверяется по СТ ЦКБА 052 | Объем контроля основного металла и сварного соединения должен соответствовать требованиям КД, таблиц контроля качества, СТ ЦКБА 052. Объем контроля твердой износостойкой наплавки должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 053 | Результаты контроля основного металла и сварного соединения должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 052, ГОСТ или Требований завода–изготовителя кранов на материал. Результаты контроля металла, наплавленного твердыми износостойкими материалами, должны соответствовать требованиям ГОСТ или требований завода–изготовителя кранов материала, СТ ЦКБА 053. На деталях с наплавленными поверхностями, недоступными для замеров твердости, контроль должен проводиться на контрольных образцах, идентичных контролируемым производственным наплавленным деталям по марке основного металла, подготовке под наплавку, способу наплавки, партии (сочетанию партий) наплавочных материалов, технологии выполнения наплавки и термической обработке | Результаты контроля должны фиксироваться в журнале испытаний с указанием прибора для измерения твердости. Результаты контроля твердости являются сдаточной характеристикой и заносятся в паспорт на изделие |
|  | Испытание на стойкость к СКРН | Испытание для оценки стойкости металла к СКРН в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53678, п. 4.2.15 СТ ЦКБА-052-2008, требований п. 4.3.2. настоящих Методических указаний | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 052, КД, требований п. 4.3.2. настоящих Методических указаний | Пороговое напряжение СКРН в соответствии с Таблицей 11 настоящих Методических указаний | Результаты контроля оформляются протоколом испытаний. Выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие |
|  | Испытание на стойкость к ВР (HIC) | Испытание для оценки стойкости металла к ВР должно соответствовать критериям приемки, каждый коэффициент которых представляет собой максимальное допустимое среднее значение для трех сечений образца при испытании в соответствии с требованиями п. 4.2.17 СТ ЦКБА-052-2008 | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 052. Поковки и штамповки с содержанием серы менее 0,025 %, а также отливки, на стойкость к HIC не испытываются | - Коэффициент длины трещин (CLR)≤15 %; - Коэффициент толщины трещин (CTR)≤5 %; - Коэффициент чувствительности к растрескиванию (CSR)≤2 % | Результаты контроля оформляются отчетом, Заказчику выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие |
|  | Испытание стойкости к МКК | Испытание проводится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 052, также: - ГОСТ 6032 - для сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного, аустенитно-мартенситного классов; - ГОСТ 6032 и СТ ЦКБА 010 - для сталей 14Х17Н2 и 07Х16Н4Б; - ГОСТ 6032 - при испытании сварного соединения, наплавленного металла или металла шва, выполненных сварочными материалами для сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного, аустенитно-мартенситного классов | Объем контроля - для основного металла должен соответствовать СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 052. Испытания сварного соединения, наплавленного металла или металла шва проводятся при контроле качества сварных соединений, выполненных сварочными материалами | Основной металл, отливки, наплавленный металл или металл шва должны быть стойкими к МКК в соответствии с требованиями ГОСТ 6032 | Результаты контроля основного металла фиксируются в журнале и в паспорте на изделие. Результаты испытаний сварочных материалов фиксируются в соответствующих журналах и в паспорте на изделие |

- ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Результаты испытаний необходимо оформлять в соответствии с «Типовыми составными частями экспертного заключения/отчета СМО».

ТИПОВЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ/ОТЧЕТА СМО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

РАЗДЕЛ I

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

2. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

4. Результаты испытаний

4.1. Результаты испытаний материала корпуса

4.1.1. Определение химического МАТЕРИАЛА корпуса

4.1.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале корпуса

4.1.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА корпуса

4.1.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА корпуса

4.1.5. результаты коррозионных испытаний материала корпуса:

4.1.5.1 ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА КОРПУСА НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. КРАНЫ ШАРОВЫЕ» № П4-06 М-0034

4.1.5.2 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ*

4.1.5.3 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К СКРН*

4.2. Результаты испытаний материала крышки

4.2.1. Определение химического МАТЕРИАЛА крышки

4.2.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале крышки

4.2.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА крышки

4.2.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА крышки

4.2.5. результаты коррозионных испытаний материала крышки:

4.2.5	ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА КРЫШКИ НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. КРАНЫ ШАРОВЫЕ» № П4-06 М-0034

4.2.5.2 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ*

4.2.5.3 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К СКРН*

4.3. Результаты испытаний материала ЗАТВОРНОГО УЗЛА

4.3.1. Определение химического состава затворного узла

4.3.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале затворного узла

4.3.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА затворного узла

4.3.4.	ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА затворного узла НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. КРАНЫ ШАРОВЫЕ» № П4-06 М-0034

4.4. Результаты испытаний материала ШПИНДЕЛЯ

4.4.1. Определение химического состава ШПИНДЕЛЯ

4.4.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале ШПИНДЕЛЯ

4.4.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ

4.4.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ

4.4.5 ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. КРАНЫ ШАРОВЫЕ» № П4-06 М-0034

5. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ I

РАЗДЕЛ II

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

2.МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.ОБЪЕКТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.1 ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.2 МИКРОСТРУКТУРА материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.3 АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.4 РЕЗУЛЬТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.5 Испытание материала на стойкость к общей коррозии по методике ПРиложения 3 Методических указаний компании «Единые технические требования. КРАНЫ ШАРОВЫЕ» № П4-06 М-0034

5 ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ II

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛА (УКАЗАТЬ МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА УКАЗАТЬ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА)

Раздел 6 в обязательном порядке должен содержать заключение о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Методических указаний и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием перечня допустимых рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 8 настоящих Методических указаний, допустимого климатического исполнения.

Примечание: *Испытание выполняется для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СПОСОБ УСТАНОВКИ ЗАПИРАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА В КОРПУС КРАНА ШАРОВОГО

По способу установки запирающего элемента в корпус, допускаются следующие конструкции:

- корпусные детали крана шарового по разъему, следующих вариантов:

- корпус с одним разъёмом, выполняющий функцию фланцев, состоит из двух частей;

- корпус с двумя разъёмами, выполняющие функцию фланцев, состоит из трех частей (типовая схема крана шарового с двумя разъемами приведена на рисунке 9);

- конструкция крана шарового с верхним разъёмом, запирающий элемент с уплотнительными элементами вставляются через верхний разъём (типовая схема крана шарового с верхним разъемом приведена на рисунке 10);

- цельносварной корпус крана сферического или цилиндрического типа, заварен и не имеет разъёмов (типовая схема крана шарового с цельносварным корпусом приведена на рисунке 11).

Типовые схемы могут быть других конструкций, при условии их соответствия требованиям настоящих Методических указаний.

1 – шпиндель; 2 – крышка корпуса; 3 – уплотнение шпинделя; 4 – корпус; 5 – кольцо седла; 6 – запирающий элемент; 7 – шпильки и гайки; 8 – фланец; 9 – исполнение уплотнительной поверхности (плоский фланец); 
10 – конец под приварку; 11 – соединение под прокладку овального или восьмиугольного сечения.

Рис. 9 Типовая схема крана шарового с двумя разъемами

1 – уплотнение шпинделя;  2 – колпак крышки; 3 – крышка; 4 – болтовое соединение корпуса; 5 – корпус; 
6 – кольцо седла; 7 – шпиндель; 8 – запирающий элемент; 9 – исполнение уплотнительной поверхности (плоский фланец); 10 – конец под приварку; 11 – соединение под прокладку овального или 
восьмиугольного сечения.

Рис. 10 Типовая схема крана шарового с верхним разъемом

1 – шпиндель; 2 – крышка корпуса; 3 – уплотнение шпинделя; 4 – корпус; 5 – кольцо седла; 
6 –  запирающий элемент; 7 – фланец; 8 –  исполнение уплотнительной поверхности (плоский фланец); 
9 – конец под приварку; 10 – соединение под прокладку овального или восьмиугольного сечения.

Рис. 11 Типовая схема крана шарового с цельносварным корпусом

Примечание: Рисунки 1-3 приведены только с целью иллюстрации разновидностей типовых конструкций арматуры